| DRYWALL |  |
| --- | --- |
| Гидроизолирующая краска для внутренних влажных стен |  |

назначение

Обработка поверхностей стен подвергающихся локальному воздействию влаги и, как следствие, возникновению и развитию плесени. Рекомендуется для нанесения на потолки и стены  внутри влажных помещений и для пищевых и производственных помещений, как изолирующая грунтовка.

Описание

DRYWALL произведена из пирит-смолы, специальных смол, минерального наполнителя, влагозащитного связующего вещества и растворителей. Высохнув, краска DRYWALL, образует прочную плёнку с противоплесеневой защитой. Основным достоинством этой краски является  способность смол, входящих в её состав, глубоко проникать в структуру, даже при нанесении на сырые поверхности. Глубокое проникновение обеспечивает стойкость краски даже при капиллярном  воздействии воды из стены.

Краска DRYWALL увеличивает общую водонепроницаемость стены и уменьшает сырость штукатурки. На поверхность краски DRYWALL  может наноситься другая краска предназначенная для нанесения на сухие поверхности, не подвергаясь разрушениям вызванным вследствие воздействия плесени и грибков. В этом случае краска DRYWALL используется как изолирующий и связующий слой.

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, мелких частиц, старой краски, непрочно держащейся на поверхности, масел и жиров,   с помощью, щетки, кисти, а также струей воды под высоким давлением.

нанесение

Перед нанесением краска DRYWALL должна быть тщательно перемешана до образования однородной пасты. Нанесение рекомендуется производить жёсткой кистью или валиком. Первый слой наносится составом DRYWALL разбавленным на 20% скипидаром. Второй слой наносится через 24 часа разбавленным на 10% скипидаром. Расход состава зависит от пористости поверхности и составляет 250-350 мл/м2 при двухслойном нанесении.

Инструкции

DRYWALL - легковоспламенимый состав, поэтому его не допустимо применять вблизи открытого огня и в закрытых, плохо проветриваемых помещениях. Рабочее место, при нанесении состава DRYWALL должно хорошо проветриваться, дыхательные пути рабочего должны быть защищены защитной маской.

При хранении DRYWALL необходимо держать хорошо закрытым. Остатки не следует выбрасывать на землю.

Технические характеристики

| Внешний вид | белая густая жидкость |
| --- | --- |
| Удельный вес | 1,47 Кг/литр |
| Сухой остаток | 67% |
| Температура воспламенения в закрытом сосуде | более 21OС |
| Высыхание | 3 часа |
| Нанесение второго слоя | через 24 часа |
| Упаковка | Канистра 4 л |
| Срок хранения в оригинальной упаковке | 2 года |

преимущества:

- возможна окраска влажных поверхностей

- создает противоплесеневую защиту

- создает барьер от сырости

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66