DEFENDANTIROOTS  (ALU)

Полимерно-битумная эластопластомерная гидроизоляционная мембрана с антикорневыми добавками. Усилена «нетканным» непрерывным полиэстеровым материалом SPUNBOND.

| ПРОБЛЕМА |  |
| --- | --- |
| Гидроизоляционные материалы, которые используются для создания кровельных садов, должны иметь большой срок службы ( из-за невозможности выполнения ремонтных работ ) и способность противостоять корням растений, не получая повреждений. |  |
| ОПИСАНИЕ |  |
| DEFENDANTIROOTS – притивокорневая гидроизоляционная мембрана. Антикорневые характеристики мембраны получены при добавлении специальной антикорневой добавки PHENOXI FATTY ACID ESTER в битум. DEFEND ANTIROOTS готова к применению и обеспечивает продолжительную антикорневую защиту даже вдоль нахлестов. Это большое преимущество перед мембранами, содержащими металлическую фольгу или пленку, где корни могут проникать через нахлесты, что вызывает необходимость наносить мембрану в два слоя в шахматном порядке. DEFENDANTIROOTS– 3-х мм антикорневая защита. Антикорневая добавка распределена по всей мембране включая нахлесты. |  |
| DEFENDANTIROOTS более эластична и проста в нанесении, чем мембраны, содержащие фольгу и пленку. Добавка устойчива к воздействию воды и противостоит нагреванию при укладке мембраны горелкой. Использование PHENOXI FATTY ACID ESTER – это результат 20-летних исследований немецких ученых в области гидроизоляции. DEFEND ALU ANTIROOTS армирована дополнительно алюминиевой фольгой. |  |

DEFENDANTIROOTS произведена на основе дистиллированного битума, видоизмененного добавкой  полипропилена и эластомеров. Это придает мембране очень высокое сопротивление дисперсионному твердению и отличную эластичность при низких температурах.

Усиление из «нетканого» непрерывного экструзионного полиэстерового материала придает мембране хорошую эластичность, упругость, механическое сопротивление, сопротивление процессам гниения, уколам и долговременное использование. Укрепление и состав мембраны оказывают сопротивление химическому воздействию, кислотам и минеральным удобрениям.

DEFENDANTIROOTS используется во всех случаях, где гидроизоляция находится в прямом контакте с почвой и есть необходимость в антикорневой защите.

ПРИМЕНЕНИЕ

DEFEND ANTIROOTS всегда используется как конечный слой непосредственно граничащий с почвой в гидроизоляции садов, туннелях, покрытых почвой, дорожных структурах, под гравийным покрытием.

При гидроизоляции корневых  садов мембрана используется как верхний слой в двухслойной системе. Первый слой может составлять 3-х мм мембрана с полиэстеровым укреплением, а второй слой DEFEND ANTIROOTS, которая наносится поверх предыдущего слоя и полностью наплавляется.

РУКОВОДСТВО ПО НАНЕСЕНИЮ

В зависимости от типа поверхности листы мембраны могут полностью присоединяться к поверхности,  частично или свободно укладываться: см. издания INDEX «Технологические спецификации» или «Нанесение», которые также описывают другие методы нанесения: механическая фиксация, наплавление горячим воздухом, укладка при помощи клеящих составов и т.д.

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, гладкой, без неровностей и сколов.

При нанесении мембраны на поверхность из литого бетона, поверхность должна быть сухой. Время высыхания зависит от погоды и может занимать от 8 дней до 3 недель.

Для защиты деревянных полов от пламени при укладке мембраны, необходимо выложить листы ROLLBASE или битумной мембраны и закрепить их гвоздями.

Рулон укладывается на основу стороной покрытой пленкой Фламина с тиснением.С помощью газовой горелки или другого источника тепла нижняя сторона мембраны разогревается до 150оС, при этом, пленка и нижний слой битума оплавляется, рулон медленно разворачивается и приклеивается к основе. При точечном креплении, пламенем горелки воздействуют только на точки, подлежащие креплению, или используют вспомогательную мембрану PERFOBASE.

Правильная температура для фиксации мембраны  и нахлестов достигается, когда защитный слой пленки FLAMINA сгорает.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Мембраны INDEX не содержат угольной смолы;

- Мембраны INDEX не содержат асбеста;

- Не содержат опасных субстанций, указанных в итальянском Законодательстве № 256 от  29 мая 1974г. и последующих модификаций и интеграций (в соответствии с Министерским Указом от 28 января 1992 г., приложение 3, раздел 2);

- Министерский Указ от 28 января 1992г., ст. 10 не обязывает выдавать Сертификат здоровья и безопасности.   Тем не менее мембрана должна сопровождаться информационным листом с описанием правильного использования материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Толщина | 3 мм |
| --- | --- |
| Температура размягчения, C0 не менее | 150 |
| Усиление | «нетканный» непрерывный полиэстеровый материал SPUNBOND |
| Низкотемпературная эластичность, С0 | -10 |
| Водопоглощение, % | < 1 |
| Водная непроницаемость | абсолютная |
| Проницаемость водяных паров | М > 80.000 |
| Предел прочности при растяжении | продольное N/5см 800 |
|  | поперечное N/5см 500 |
| Относительное удлинение при разрыве | продольное 50% |
|  | поперечное 50% |
| Сопротивление к пробоям | статическое PS4 |
|  | динамическое PD4 |
| Сопротивление корням | прошла испытание |
| Диапазон эксплуатационных температур, С0 | от -45 до + 120 |
| Срок службы, не менее, лет | 20 |
| Размер рулона, м | 1*10 |
| Количество рулонов на поддоне, шт. | 30 |

ДОПОЛНЕНИЕ

Рельефный рисунок на обратной стороне мембраны, покрытый полиэтиленовой пленкой, делает нанесение мембраны быстрым и легким.

Рельефность при частичной фиксации и свободном нанесении дает хорошую паровую диффузию и позволяет избежать образования пузырей и вздутий.

Обработка верхнего слоя мембраны тальком по специальной технологии обеспечивает легкость и быстроту разворачивания рулонов и придает поверхности более эстетичный.

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66