| FUGOFLEX 2-12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Водостойкая эластичная затирка для межплиточных швов шириной от 2 до 12 мм на цементной основе для внутренних и наружных работ |  |  |
| Цвет | Белый, жемчужно-серый, серый |  |
| Состав | цемент, инертные добавки и синтетические смолы |  |
| Класс по EH 13888 | CG2 ArW |  |
| Исходное состояние | порошок |  |
| Упаковка | 25 кг |  |

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная специальная порошкообразная затирка на основе цемента, инертных добавок и порошковых синтетических смол, а также специальных добавок, улучшающих работу с материалом, обладает высокой прочностью, эластичностью и влагостойкостью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Совмещает хороший эстетический эффект с высокой механической прочностью и эластичностью

- Обеспечивает отличную адгезию ( прилипание ) с различными типами поверхностей

- Устойчиво противостоит влаге, маслам, растворителям. Увеличивает фактическую водонепроницаемость

- Не подвержена усадкам и растрескиванию

- Стабильно поддерживает первоначальный цвет

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для заделки швов c шириной от 2 до 12 мм для наружных и внутренних работ, придавая швам высокую механическую прочность и влагостойкость.

РАСХОД

Расход FUGOFLEX зависит от размера, толщины плитки и ширины швов

| Размер плитки, см | 2*2 | 5*5 | 7,5*7,5 | 10*10 | 15*15 | 20*20 | 20*30 | 30*30 | 40*40 | 50*50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход, кг/м2/мм | 0.7 | 0.4 | 0,35 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.05 | 0.04 |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед применением FUGOFLEX швы между плитками должны быть слегка увлажнены.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Смешать FUGOFLEX c 20 % чистой воды ( 5 л на 25 кг )  медленно перемешивая до образования однородной массы механическим миксером на низких оборотах до пластичного состояния.

ПРИМЕНЕНИЕ (СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ)

Выложить раствор на поверхность и с помощью гладкого шпателя на резиновой основе полностью заполнить шов на всю глубину. Выдержать до момента, когда затирка станет матовой и приступить к очистке, используя влажную абразивную губку. Пройти по швам влажной губкой, не вытягивая затирку из шва. Если раствор на поверхности уже высох, применить кислотный очиститель, но не ранее 10 дней с момента нанесения FUGOFLEX.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина швов | от 2 до 12 мм |
| --- | --- |
| Время смешивания | 3 минуты |
| Время жизни раствора | 2 часа |
| Температура применения (при которой наносится раствор) | +5ОС…+35ОС |
| Затирка швов на полах | Через 24 часа |
| Затирка швов на полах на быстрых клеях | Через 4-6 часов |
| Затирка швов на стенах | Через 5-6 часов |
| Температура использования (эксплуатации поверхности) | -30ОС…+80ОС |
| Срок хранения | 12 месяцев |

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- При перемешивании защищать дыхательные пути с помощью маски

- Защищать руки и глаза при помощи перчаток и очков

- При попадании в глаза немедленно промыть водой

- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- Не применять раствор при температуре ниже +5оС

- Добавление лишнего количества воды приводит к уменьшению механической прочности, образованию трещин и белого налета

- Предохранять «тосканский» клинкер тонким слоем воска при затирке швов

- При приготовлении раствора предохранять глаза от попадания смеси

- Вымыть инструмент сразу после использования

- Смесь хранить в сухом месте

- Время выдержки между укладкой облицовочного материала и затиркой швов, соответствует указанному, только в случае применения клеевых составов «INDEX»

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66