| SILENTGIPS/ALU | SILENTGIPS |
| --- | --- |
| Звукоизолирующая панель из гипсокартона и стекловаты с пароизоляционным барьером | Звукоизолирующая панель из гипсокартона и стекловаты |

ПРОБЛЕМА

Существующие жилые и производственные помещения иногда требуют улучшения звуко- и термоизоляции стен с наименьшими потерями жилой площади.

ОПИСАНИЕ

SILENTGIPS/ALU и SILENTGIPS - это панели для звуко- и термоизоляции уже существующих стен изнутри помещений.

Они состоят из гипсовой панели толщиной 9,5 мм, соединенной со слоем стекловаты плотностью 85 кг/м3. Выпускаются панели  разной толщины в соответствии с требованиями звукоизоляции.

SILENTGIPS/ALU снабжена алюминиевым листом, расположенным между слоем гипса и стекловаты, служащим для предотвращения проникновения конденсата водяного пара на изолирующий слой.

После установки панели SILENTGIPS/ALU и SILENTGIPS не нуждаются в штукатурке и готовы к покраске или отделке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Панели SILENTGIPS используются в основном для звукоизоляции внутренних стен и перегородок, а панели SILENTGIPS/ALU - для звукоизоляции внешних стен.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Панели SILENTGIPS приклеиваются к стене с помощью клея GIPSCOOL. Швы между панелями заделываются с помощью ленты NASTROGIPS и мастики на базе гипса STUCCOJOINT. Для обеспечения звукоизоляции необходимо, чтобы при наклеивании на стены панели не соприкасались с потолком и боковыми стенами, а также с полом, для чего между панелями и полом устанавливаются специальные клинья, которые убираются после высыхания клея. Образовавшиеся зазоры должны быть заполнены полосками из вспененного полиэтилена или герметиком. Панели не требуют штукатурки, краска может наноситься прямо на поверхность панелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  | SILENTGIPS/ALU | SILENTGIPS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина, мм общая гипсокартон стекловата алюминиевая фольга | 29,5-39,5 9,5 20-30 0,15 | 29,5-39,5-49,5 9,5 20-30-40 --- |
|  | Ширина, см общая | 120 | 120 |
|  | Паропроницаемость, μ гипсокартон стекловата алюминиевая фольга | 8,4 1,3 600000 | 8,4 1,3 --- |
|  | Удельный вес стекловаты, кг/м3 | 85 | 85 |
|  | Теплопроводность, Вт/м0К стекловата толщиной 20 мм стекловата толщиной 30 мм стекловата толщиной 40 мм | 0,571 0,834 --- | 0,571 0,834 1,097 |
|  | Размер панели, м | 1,2 х 3,0 | 1,2 х 3,0 |

Величина индекса изоляции воздушного шума (Rw) перегородок, изолированных с помощью панелей SILENTGIPS, составляет:

| Структура стены | Толщина стены, мм | Толщина панели, мм | Rw, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| Пустотелый оштукатуренный кирпич | 140 | 49,5 | 51 |
| Оштукатуренный бетон | 250 | 49,5 | 55 |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66