| INDEVER |  |
| --- | --- |
| Битумная быстросохнущая грунтовка на основе растворителей |  |

ПРОБЛЕМА

Укрепление поверхности пористого бетона с помощью глубоко проникающего быстросохнущего средства для укладки полимерно-битумной рулонной гидроизоляции, и последующего нанесения битумных мастик.

ОПИСАНИЕ

INDEVER  - битумная грунтовка, состоящая из смеси окисленного битума и растворителей. Образует при высыхании очень мягкую пленку, соединяющуюся с любым основанием, без поверхностной липкости. Обладает высокой степенью проникновения, укрепляет все сухие бетонные поверхности, и повышает адгезию наносимых материалов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

INDEVER используется для насыщения и скрепления сухих цементных поверхностей, способствуя прочному сцеплению с гидроизолирующим покрытием. INDEVER скрепляет  поверхностную цементную пыль для обеспечения лучшего сцепления полностью прилегающих водонепроницаемых покрытий, которые должны плотно прилегать к основанию. INDEVER используется как грунтовка перед нанесением полимерно-битумных мембран. INDEVER также используется как водонепроницаемая краска для бетонных фундаментов, как скрепляющая грунтовка для цементных, деревянных и металлических поверхностей. Кроме того, INDEVER используется для защиты и герметизации трубопроводов и металлических цистерн, как наружных, так и заглубленных.

РАСХОД

Расход для цементной поверхности составляет примерно 350-500 г/м2, а для металлической поверхности 200-300 г/м2.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- не наносить INDEVER на мокрые или слишком влажные поверхности;

- не смешивать INDEVER с цементом и водой;

- наносить второй слой INDEVER только на полностью высохший первый слой;

- при наличии осадка в банках рекомендуется перед использованием перемешать INDEVER до полной однородности;

- хранить INDEVER в упаковке производителя, вдали от источников тепла и пламени;

- не использовать INDEVER для герметизации поверхностей или контейнеров, предназначенных для жидких пищевых продуктов и питьевой воды, или контейнеров, которые могут соприкасаться с растворителями или минеральными маслами.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- INDEVER является материалом, вредным для дыхательных путей и раздражают кожу. Не следует вдыхать пары; необходимо хорошо проветривать рабочее помещение. Рекомендуется использовать перчатки.

- INDEVER в жидком виде является  легко воспламеняемым материалом. Во время применения рекомендуется  соблюдать необходимые меры предосторожности. В частности, не применять вблизи открытого огня или искр и не курить во время работ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Для получения хорошего результата при использовании грунтовки INDEVER необходимо, чтобы обрабатываемые бетонные поверхности были по возможности сухими. Кроме того, поверхность должна быть чистой, без отслаивающихся частей, без масла, жира, грязи и пыли.

Нанесение

INDEVER готов к применению и не требует разбавления; наноситься с помощью большой щетки, валика или распылением. Количество наносимой грунтовки зависит от пористости цементного основания или от получения желаемой толщины отделки высохшей пленки. Перед нанесением на бетонную поверхность, обработанную грунтовкой INDEVER, полимерно-битумных мембран следует выждать от 3 (на солнце) до 8 часов для полного высыхания битумной пленки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- быстрое высыхание;

- высокая адгезия;

- хорошая проникающая способность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | INDEVER |
| --- | --- |
| Внешний вид | жидкость |
| Цвет | черный |
| Удельный вес (объемная масса) | 0,94+0,06 кг/л |
| Сухой остаток по весу | 40+3% |
| Время высыхания на касание | 30-60 минут |
| на отлип | 100-140 минут |
| Содержание бензола | <0,1% |
| Срок хранения в оригинальной упаковке | 2 года |
| Упаковка | 180, 20, 10, 5 л |
| Срок хранения в оригинальной упаковке | 2 года |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66