| COVERCOL AB RAPID |  |
| --- | --- |
| Двухкомпонентный, эластичный гидроизолирующий клей |  |

ОПИСАНИЕ

COVERCOL AB RAPID - двухкомпонентный состав, содержащий влагозащитные компоненты, инертные наполнители, акриловые эластомеры и гидравлическую вяжущую добавку. При смешивании компонентов получается состав, который благодаря отличной гибкости и эластичности, позволяет выполнять работы как по гидроизоляции, так и по кладке любых облицовочных материалов. Легок в применении. Обладает высокой скоростью схватывания и кристаллизации. Решает проблему создания гидроизоляции и нанесения нового покрытия в течение одного дня.

Может быть применен по старым существующим покрытиям без предварительного их удаления. Высокая адгезия гарантирует надежное крепление любых покрытий из керамики природного камня и композитов.

НАЗНАЧЕНИЕ

COVERCOL AB RAPID применяется для защиты от атмосферных воздействий бетонных стяжек на балконах, террасах, в бассейнах, при устройстве полов в помещениях, требующих гидроизоляции; а также для облицовочных работ по старым покрытиям без их предварительного удаления.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Основание должно быть очищено от пыли, грязи, мелких частиц, масле и жиров. В случае выполнения работ по старым покрытиям отслоившиеся или разбитые облицовочные материалы должны быть удалены , а поверхность выровнена раствором RESISTO UNIFIX.

Рабочая поверхность промывается водой, и удаляются все лужи.

Приготовление смеси

Вылить компонент В в емкость и, постепенно добавляя порошок (компонент А), перемешать механическим миксером на низкой скорости до получения однородной смеси без комков.

НАНЕСЕНИЕ

COVERCOL AB RAPID наносится шпателем из нержавеющий стали. Для получения гидроизолирующего покрытия достаточно нанести слой 1,5-2мм. На участках, имеющих значительные дефекты, необходимо укрепить слой COVERCOL AB RAPID сеткой из стекловолокна с ячейками 5х5 мм. Сетку следует утопить в свежий слой COVERCOL AB RAPID. Для отвердения гидроизолирующего слоя достаточно всего 4х часов, затем можно приступить к выполнению облицовочных работ, используя состав COVERCOL AB RAPID . При укладке покрытия рекомендуется техника двойного промазывания. Для герметизации межплиточных швов используется FUGOCOLOR  с латексной добавкой FUGOSEAL.

РАСХОД:

Слой гидроизолирующий с сеткой из стекловолокна: 1,5 - 2 кг/м2

Слой клеящий ( в зависимости от типа шпателя ): 2 - 3 кг/м2

ИНСТРУКЦИИ:

- Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С

- Минимальная температура применения +5ОС

- В теплое время года избегать применения в местах повышенного солнечного облучения

- Избегать смешивания состава вручную

- После использования состава инструмент промыть водой

- Не рекомендуется ходить по слою COVERCOL AB RAPID до укладки облицовочных материалов

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Универсальный продукт для гидроизоляции и кладки

- Работы выполняются за короткое время ( 1 день )

- Повышенная адгезия

- Повышенная устойчивость к циклам «мороз-оттепель» и воздействию агрессивных сред

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Удельный вес смеси | 1,55 кг / литр |
| --- | --- |
| Время жизни смеси при t=20OC | 50 минут |
| Время работы со смесью при t=20OC | 30 минут |
| Возможность хождения по вымощенной поверхности | через 6 часов |
| Сопротивление на отрыв (через 28 дней) | 32 кгс / см2 |
| Водонепроницаемость | через 6 часов |
| Температура использования | -40ОС...+90ОС |
| Токсичность | нет |
| Срок хранения: компонент А и В | 12 месяцев |
| Упаковка: ведро – 20 кг компонент А компонент В | мешок 15 кг канистра 5 кг |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66