| ELASTOCENE/P |  |
| --- | --- |
| Эластопластомерная гидроизоляционная мембрана с дистиллированным битумом, эластомерами и полиолефиновыми ко-полимерами. |  |
| MINERAL ELASTOCENE/P |  |
| Эластопластомерная гидроизоляционная мембрана с дистиллированным битумом, эластомерами и полиолефиновыми ко-полимерами с верхним слоем защитной минеральной посыпки. |  |

ОПИСАНИЕ

ELASTOCENE – мембрана, которая включает новую, специальную смесь дистиллированного битума, эластомеров и полиолефиновых ко-полимеров. ELASTOCENE обладает высоким сопротивлением к нагреванию и сохраняет эластичность при низких температурах. Характерной особенностью этих мембран являются высокие клеящие характеристики и оптимальная эластичность в отличие от обычных битумных мембран. Благодаря данным характеристикам швы получаются более прочными и крепкими.

ELASTOCENE типа V укреплена стекловолокном, имеет высокие показатели стабильности размера. ELASTOCENE типа P укреплена  нетканым полиэстером и стабилизированной стеклофиброй для улучшения показателей сопротивления и эластичности. Этот материал  в 2-3 раза более прочен в жарком климате, чем мембраны укрепленные обычным нетканым полиэстером.

Изнаночная сторона мембран ELASTOCENE защищена пленкой FLAMINA, которая оплавляется пропановой горелкой в процессе нанесения. Лицевая сторона мембран ELASTOCENE защищена слоем TEXFLAMINA – новым многоцелевым покрытием фирмы INDEX.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ELASTOCENE – новая мембрана фирмы INDEX, созданная для решения проблем строительных организаций :

- крепкая и эластичная;

- может применяться круглый год;

- в летний период следы после мембран не остаются и рулоны не склеиваются;

- мембрана легко разворачивается зимой;

- мембраны без посыпки из талька или песка гарантируют чистоту на строительной площадке;

- полиэстер не трескается при нагревании благодаря сложному укреплению;

-    оказывает сопротивление старению и сохраняет длительную эластичность;

- сразу же после нанесения может быть окрашена защитным покрытием ELASTOLIQUID;

- в отличие от обычных мембран швы соединения получаются более крепкими и не утрачивают сопротивления со временем.

ПРИМЕНЕНИЕ

Различные виды ELASTOCENE помогают решить различные проблемы гидроизоляции в строительстве. Мембрана ELASTOCENE может наноситься в один или несколько слоев чтобы обеспечить продолжительную и надежную гидроизоляцию.

В отличие от мембран с посыпкой из талька или песка, мембрана ELASTOCENE с верхним слоем TEXFLAMINA может быть использована как пароизолирующий слой. Благодаря защитному покрытию TEXFLAMINA приклеивание теплоизоляционных панелей с помощью окисленного битума, битумных мастик холодного применения или полиуретановых клеевых составов получается более крепким и прочным.

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность для укладки мембраны должна быть чистой, сухой, гладкой и без шероховатостей. Перед нанесением мембраны поверхность необходимо высушить. Время высыхания зависит от погоды и колеблется от одной до трех недель.

Крепление укладываемой мембраны производится с помощью пропановой горелки, ножа и шпателя с закругленной кромкой..

В зависимости от конструкции, мембрана может закрепляться полностью, точечно или укладываться свободно.

Рулон укладывается на основу стороной покрытой пленкой FLAMINA. Нижняя сторона мембраны разогревается до 150оС, при этом, пленка и нижний слой битума оплавляется, рулон медленно разворачивается и приклеивается к основе. При точечном креплении, пламенем горелки воздействуют только на точки, подлежащие креплению, или используют вспомогательную мембрану PERFOBASE.

Мембрана ELASTOCENE укладывается с боковым нахлестом - 100 мм, продольным нахлестом - 150 мм.

Правильный выбор температуры для прикрепления мембраны определяется расплавлением защитной пленки FLAMINA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | ELASTOCENE P | MINERAL ELASTOCENE/P |
| --- | --- | --- |
| Толщина | 3, 4 мм | 4,5 мм |
| Температура размягчения, оС | 110 | 110 |
| Эластичность при низких температурах, оС | -20 | -20 |
| Предел прочности на разрыв, N / 5см |  |  |
| Продольное | 600 | 500 |
| Поперечное | 450 | 350 |
| Максимальное удлинение, % |  |  |
| Продольное | 45 | 45 |
| Поперечное | 55 | 55 |
| Непроницаемость воды | Абсолютная | Абсолютная |
| Диапазон эксплуатационных температур, оС | от -45 до 110 | от -45 до 110 |
| Срок службы, не менее, лет | 20 | 20 |
| Размер рулона, м | 1х10 | 1х10 |
| Количество рулонов на поддоне, шт | 24 | 24 |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66