ECOSILENT

Звуко-термоизоляционный материал на базе волокна из полиэстера

ПРОБЛЕМА

Современные жилые и производственные помещения требуют применения эффективных экологически чистых  звуко- и термоизоляционных материалов.

ОПИСАНИЕ

ECOSILENT – это изоляционный материал на базе волокна из полиэстера, скрепленный термическим способом, без использования клеящих веществ. Экологически чистый продукт, не  является токсичным благодаря отсутствию клеящих веществ, минеральных волокон и т.п. Это очень эластичный материал, удобный в использовании, так как волокно из полиэстера, в отличии от минерального волокна, не крошится при сгибании.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется как внутренняя прослойка в традиционных кирпичных стенах  и как наполнитель в перегородках из гипсокартона. Благодаря своей нетоксичности этот материал рекомендуется для применения в жилых помещениях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал крепится к основе специальным клеем FONOCOLL, который наносится точечно или с помощью зубчатого шпателя. В случае использования материала для перегородки из  гипсокартона он устанавливается между профилями металлического каркаса. Перед применением плиты ECOSILENT должны храниться в сухом помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Толщина, мм | 40 |
| --- | --- | --- |
|  | Удельный вес, кг/м3 | 33 |
|  | Динамический модуль упругости (Ед), МПа | 0,3 |
|  | Теплопроводность, Вт/м0К | 0,0363 |
|  | Размер плиты, м | 0,6 х 1,2 |

Величина индекса изоляции воздушного шума (Rw) стен, изолированных с помощью совместно примененных  материалов POLIPIOMBO, ECOSILENT, составляет:

| Структура стены | Толщина стены, мм | Толщина контрперегородки, мм | Rw, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| Перегородка на самонесущем металлическом профиле 40 мм, 2 листа гипсокартона по 13 мм, заполнение POLIPIOMBO + ECOSILENT | 70 | --- | 42 |
| Пенобетон тощиной 250 мм + контрперегородка на самонесущем металлическом профиле 40 мм, 1 лист гипсокартона 13 мм, заполнение POLIPIOMBO + ECOSILENT | 307 | 57 | 48 |
| Кирпич тощиной 250 мм + контрперегородка на самонесущем металлическом профиле 40 мм, 1 лист гипсокартона 13 мм, заполнение POLIPIOMBO + ECOSILENT | 307 | 57 | 58 |
| Монолитный бетон тощиной 250 мм + контрперегородка на самонесущем металлическом профиле 40 мм, 1 лист гипсокартона 13 мм, заполнение POLIPIOMBO + ECOSILENT | 307 | 57 | 59 |

При использовании двух листов гипсокартона вместо одного индекс изоляции воздушного шума стен увеличится на 4-5 дБ.

Приведенные показатели индекса изоляции воздушного шума стен с помощью материалов POLIPIOMBO и ECOSILENT подтверждены Научно-исследовательским институтом строительной физики РААСН ( Протокол № 31310 от 22 октября 2003года ).

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66