HELASTOPOL

Укрепленная эластомерная гидроизоляционная мембрана.

Произведена из термопластичной радиальной стеарин-бутадиеновой резины.

ОПИСАНИЕ

HELASTOPOL & MINERAL HELASTOPOL - эластомерные полимер-битумные гидроизоляционные мембраны. Не подвержены процессу гниения, укреплены нетканой полиэстеровой материей, стабилизированной стекло-фиброй, что обеспечивает размерную стабильность, что в 2-3 раза выше, чем у обычной нетканой полиэстеровой материи.

HELASTOPOL & MINERAL HELASTOPOL - эластомерные полимер-битумные гидроизоляционные мембраны, укрепленные усиленным стеклофибровым волокном для улучшения размерной стабильности и для предотвращения неприглядныз морщин или складок на гидроизоляционной поверхности.

Составной HELASTOPOL основывается на дистиллированном битуме и «фазовой инверсии» SBS, где эластомер образует непрерывную полимерную матрицу, а битум образует дисперсионную фазу.

Термопластичная резина, произведенная из радиальных стеарин-бутадиеновых  (SBS) ко-полимерных блоков, что дает мембране первичное удлинение 1,500% и эластичность при Т= -20ОС.

Внутренняя сторона HELASTOPOL/Р и HELASTOPOL/V покрыта анти-клеевой пленкой FLAMINA, которая быстро сжимается при нанесении мембраны горелкой. Верхний слой MINERAL HELASTOPOL/P & MINERAL HELASTOPOL/V защищен сланцевыми гранулами. Изнаночная сторона покрыта анти-клеевой пленкой FLAMINA, которая быстро сжимается при нанесении мембраны газовой горелкой.

Минеральные мембраны имеют боковую полосу для нахлестов, не покрытую крошкой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Мембраны имеют широкое применение. Благодаря своей эластичности при низких температурах мембраны могут использоваться в холодном климате, там, где использование битумных мембран невозможно. Системы гидроизоляции, использующие мембраны HELASTOPOL могут использоваться как на скошенных, так и на плоских крышах, бетонной плите или бетонных поверхностях, на единичном блоке, металлических или деревянных поверхностях и структурах, подверженных  стрессу.

Мембраны могут использоваться на элементах с термоизоляцией и перевернутых крышах.

Минеральные мембраны могут оставаться без обработки верхнего слоя, в то время как мембраны HELASTOPOL/Р могут быть покрыты тяжелой защитой (гравий или тротуарное покрытие).

Кроме того, мембраны могут использоваться для гидроизоляции оснований, туннелях и в подземных транспортных системах.

Мембраны могут использоваться и для реставрации, в зависимости от их совместимости со старыми битумными гидроизоляционными мембранами.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Мембрана это только один элемент, который, соединяясь с другими такими же элементами, образует необразующий трещины слой, который один или с другими нетрескающимися слоями, образует гидроизолирующую поверхность.

Мембрана – часть комплексной стратиграфии, созданной из слоев различного типа с разными функциями, которые часто прерываются и взаимодействуют друг с другом.

Высокого качества самой мембраны недостаточно, чтобы гарантировать надежную или долговременную гидроизоляцию, которая, фактически, является результатом отдельного соединения, планирования и знания стратиграфии поведения, которое делает возможным выбор нужных материалов для работы и достижения нужного слоя с учетом всех деталей.

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66