| WOODECK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система влагостойких покрытий из синтетической древесины |  |  |  |  |
|  |  |  | WOODECK – это элегантная и долговечная система половых покрытий из синтетической древесины для открытых террас, патио, тротуаров и обходных дорожек бассейнов. Она гармонично вписывается в пейзаж загородного дома. Синтетическая древесина- это новый материал, получаемый из переработанной чистой древесины лиственных и хвойных пород (70%), смешанной с полипропиленом (23-25%), и красителем (5-7%). |  |
| После переработки новый продукт подобен древесине, но обладает большей долговечностью, биологической стойкостью, легче, не подвержен деформациям во влажных условиях и не требует ухода. WOODECK – прочная, крепкая система, легко собирается без винтов. Кроме досок из синтетической древесины, данная система включает в себя: лаги, фиксирующие клипсы и опорные пластиковые подставки. Доски с помощью фиксирующих клипс укладываются на лаги со швом 4 мм, позволяющим легко удалять атмосферные осадки с покрытия и устранять негативные последствия температурных воздействий на материалы. Систему WOODECK легко содержать – после монтажа она не требует дополнительного обслуживания. |  |  |  |  |
| Преимущества: - внешний вид древесины; - стойкость к атмосферным осадкам; - быстрый дренаж воды с поверхности; - дополнительная теплоизоляция; - конструкция системы обеспечивает удобное место для расположения кабелей и труб; - легкий доступ и осмотр гидроизоляционного ковра. |  |  |  |  |
| Система WOODECK: - доска из синтетической древесины 138х25х2000 мм - лага 60х20х2000мм - комплект фиксирующих клипс - комплект подставок из полипропилена (см. тех. описание ETERNO WPC) |  |  |  |  |
| Благодаря широкому ассортименту подставок из полипропилена с фиксированной или регулируемой высотой покрытие может быть смонтировано на любом твердом основании. Расход материалов и допустимая нагрузка на м2: Расстояние между подставками; Область применения; Нагрузка на доску; Необходимое количество. Лага, м погон.; Подставка, шт.; Клипса, шт.. 500х500 мм; Террасы и частные сады на крыше; 320 кг; 2,5; 4,5; 17. 400х400 мм; Бары, рестораны, частные плавательные бассейны; 400 кг; 3,0; 6,5; 21. 300х300 мм; Общественные сооружения, клубы, общественные плавательные бассейны, аквапарки; 530 кг; 3,5; 11,5; 24,5. Применение системы покрытий на подставках для внешних работ решает проблемы с протечками, которые часто встречаются на террасах, облицованных плиткой. Если гидроизоляцию требуется отремонтировать, покрытие может быть легко разобрано, а затем восстановлено. Пустоты между покрытием и основой можно использовать для прокладки коммуникаций и труб. Кроме того, они обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха. Подставки имеют фиксированную высоту 15 мм или диапазон регулировки высоты от 37,5 до 550 мм и снабжены эксклюзивной запатентованной головкой, автоматически компенсирующей любой уклон до 5 %. |
| Упаковка: паллета |  |  |  |  |
| Доска | Лага |  |  |  |
| Штук – 125 | Штук - 403 |  |  |  |
| Вес – 448,0 кг | Вес – 596,0 кг |  |  |  |
| Количество – 35,7 м2 | Количество – 806 м погон. |  |  |  |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66