AKUSTIK-METAL SLIK, art. 6

Звукоизолирующий материал из вспененного полиэтилена с промежуточным слоем свинца

ПРОБЛЕМА

Вред, наносимый шумом и вибрационными воздействиями здоровью человека, вызывает необходимость применения современных эффективных шумоизолирующих материалов.

ОПИСАНИЕ

AKUSTIK-METAL SLIK, art. 6 – звукоизолирующие двухслойные панели из вспененного полиэтилена со свинцовой прослойкой. Цвет – серый, поставляется в панелях размером 3х1. Толщина слоев полиэтилена – по 3 мм,  толщина слоя свинца –0,5 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Звукоизолирующий материал AKUSTIK-METAL SLIK, art. 6 рекомендуется для звукоизоляции стен и потолка в жилых и офисных помещениях, промышленных сооружениях, студиях звукозаписи, радио- и телестудиях и т.п.

L1 – уровень шума в помещении источника шума

L2 – уровень шума в звукоизолируемом помещении

D = L1 – L2 – звукоизоляция

T = время реверберации в помещении источника шума

F = 10 log (S*T) / (0.16*V)

R = D + F

Площадь поверхности помещения источника шума = 83,0 м2.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность, на которую будут крепиться звукоизолирующие панели, должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, мелких частиц, непрочно держащихся на поверхности, масел и жиров и при необходимости прогрунтована.

Материал  AKUSTIK-METAL SLIK, art. 6 крепится с помощью специального клеящего состава FONOCOLL, а стыки проклеиваются монтажным скотчем. При этом, панели AKUSTIK-METAL SLIK, art. 6 не являются финишным покрытием стен и потолка и поэтому должны крепиться между листами гипсокартона или закрываться дополнительной перегородкой из кирпича, стеновых блоков и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Размеры панели, м: | 3х1 |
| --- | --- | --- |
|  | Толщина слоев панели, мм: полиэтилен свинец полиэтилен | 3 0,5 3 |
|  | Температура применения, оС: | -50…+110 |
|  | Индекс звукоизоляции, дБ: | 27,5 |

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сочетание отражающих свойств свинца и звукопоглощающих свойств полиэтилена повышает эффективность применения данного материала для шумоизоляции помещений. Кроме того, применение AKUSTIK-METAL SLIK, art.6 снижает естественный фон радиоактивности строительных материалов. При этом, структура и технология применения панелей AKUSTIK-METAL SLIK, art.6 исключают прямой контакт свинцовой прослойки с кожей человека, что делает данный материал безопасным в использовании.

Панели AKUSTIK-METAL SLIK, art.6 могут применяться как совместно со звукоизоляционными материалами AKUSTIK-METAL SLIK, art.1, AKUSTIK-GUM SLIK, TOPSILENT и ЭКОТИШИНА, так и самостоятельно.

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66