| ALLUMASOL |  |
| --- | --- |
| Невоспламеняемое полимерно-битумное гидроизолирующее покрытие с антикоррозионными свойствами для профнастила, оцинковки, алюминия, бетона и битумных рулонных материалов |  |

ПРОБЛЕМА

Поверхность кровельных стальных листов часто подвергается коррозии. Причины, по которым необходимо наносить покрытие на стальную поверхность, - это необходимость защиты от коррозии и придание кровли привлекательного внешнего вида. Причины появления коррозии - прямое окисление металла и электрохимические процессы. Если ржавчина образовалась на поверхности, то процесс коррозии начинает быстро развиваться под действием диоксида серы и хлоридов. Поэтому покрытие должно быть абсолютно непроницаемым, гибким и содержащим добавки, задерживающие развитие коррозии.

ОПИСАНИЕ

ALLUMASOL  -  покрытие, содержащее смесь окисленного битума, пластификаторов, целлюлозного волокна, самогасящихся добавок, алюминиевой пудры, ингибиторов коррозии, замедляющих окисление. Высохшая пленка образует гидроизоляционное покрытие, противостоящее атмосферным воздействиям и коррозии. Присутствие алюминия, отражающего солнечные лучи, снижает внешнюю температуру поверхности, на которую был нанесен ALLUMASOL  и защищает от повреждающего действия ультрафиолетовых лучей.

НАЗНАЧЕНИЕ

ALLUMASOL  предназначен для восстановления гидроизоляционных характеристик листового профилированного металла, водосточных желобов, конструкций из оцинкованной стали,  алюминия и для защиты полимерно-битумных мембран от атмосферных воздействий, ультрафиолета и теплового старения. ALLUMASOL используется для защиты бетонных и асбестоцементных кровель.

Благодаря наличию в составе  самогасящихся добавок ALLUMASOL обеспечивает хорошую защиту от огня и не допускает распространение пламени.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности листового металла

Поверхность должна быть абсолютно чистой, без рыхлых и отслоившихся частиц, а также сухой и свободной от масел и жиров.

Металлические элементы, такие как профлист, если они в хорошем состоянии (ржавчины очень мало), должны быть до покраски очищены от жиров с помощью очищающего растворителя.

Металлические конструкции с развитой коррозией  должны быть тщательно механически очищены от ржавчины, а поверхность, затронутая ржавчиной, должна быть пассивирована с помощью фосфатического материала или продуктом фирмы INDEX - PROTIFER.

Нанесение

ALLUMASOL наносится  кистью, щеткой или при помощи распылителя после тщательного перемешивания.  Рекомендуется наносить в два слоя. Второй слой наносится через 24 часа после нанесения первого. Для придания поверхности свойств гидроизоляции потребуется минимальный расход примерно 600-800 г/м на два слоя.

Для повышения стойкости к механическим воздействиям на поврежденных участках или на растрескавшейся поверхности  рекомендован полиэстеровый материал RINFOTEX  (60 г/м2), помещаемый между слоями покрытия ALLUMASOL. На участках, где применяется укрепляющий слой, расход ALLUMASOL возрастет на 300 г/м2.

РАСХОД

| расход покрытия на металле в 2 слоя | 0,6 кг / м2 |
| --- | --- |
| толщина двух слоев высохшей пленки | 230 мкм |
| расход покрытия на бетоне в 2 слоя | 1,2 кг / м2 |
| толщина двух слоев высохшей пленки | 460 мкм |
| расход покрытия в 2 слоя на полимерно-битумной мембране | 0,8 кг / м2 |
| толщина двух слоев высохшей пленки | 310 мкм |

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- не применять в плохую погоду; первые 2-3 часа после нанесения защищать от атмосферных осадков;

- инструмент очищать с применением синтетических смывок или уайт-спиритом;

- ALLUMASOL достигает максимального защитного эффекта через 15 дней после нанесения;

- перед применением продукт тщательно перемешать;

- защищать продукт от солнца и источников тепла;

- второй слой наносится после полного высыхания первого слоя покрытия;

- покрытие не пригодно для постоянного хождения; возможно только эпизодическое хождение;

- не смешивать ALLUMASOL с водой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- воспламеняющийся материал;

-  защищать органы дыхания при работе в помещении или обеспечить хорошую вентиляцию;

- избегать прямых солнечных лучей при хранении контейнеров;

- не выбрасывать остатки в канализацию.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокое сопротивление прямого воздействия огня, не распространяет огонь;

- не нагревается на солнце;

- пригоден для ремонта мелких трещин;

- высокие противокоррозионные показатели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Цвет | серебристый |
| --- | --- |
| Удельный вес | 1,10 + 0,05 кг/л |
| Масса сухого остатка | 65% + 1% |
| Время высыхания на отлип Полное высыхание | 2 часа 24 часа |
| Температура воспламенения /в закрытых сосудах ABEL / IP 33 / 44 | > + 42ОС |
| Вязкость при +250С | 55 + 5 сек |
| Тесты по НПБ 244-97: умеренногорючее трудновоспламеняемое не распространяющее пламя | Группа Г2 Группа В1 Группа РП1 |
| Срок годности | 1 год |
| Упаковка | Банка 20 кг |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66