AKUSTIK-STOP

Звукопоглощающие пирамидальные панели из вспененного полиуретана

ПРОБЛЕМА

При обустройстве студий звукозаписи, помещений для домашних кинотеатров, стрелковых тиров и т.п. возникает необходимость применения шумопоглощающих материалов.

ОПИСАНИЕ

AKUSTIK-STOP – звукопоглощающий материал с пирамидальной поверхностью из вспененного полиуретана с открытыми ячейками. Основной цвет – серый, возможно заказать любой другой цвет. Материал поставляется в панелях размером 1х1 м или с другими размерами по желанию заказчика. Высота платформы – 15, 20 и 30 мм,  высота пирамид – 20, 30, 50 и 70 мм. Панели AKUSTIK-STOP  выполнены из самозатухающего материала.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Звукопоглощающий материал AKUSTIK-STOP широко используется в студиях звукозаписи, радио- и телестудиях, спортивных залах, стрелковых тирах, а так же в помещениях с промышленными агрегатами: компрессорными установками, насосным оборудованием, трансформаторами и т.п.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность, на которую будут крепиться звукопоглощающие панели, должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, мелких частиц, непрочно держащихся на поверхности, масел и жиров и при необходимости прогрунтована.

Материал  AKUSTIK-STOP крепится с помощью специального клеящего состава FONOCOLL. Гибкость данного материала и простота его кройки позволяет монтировать его на неровную поверхность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря пирамидальной поверхности панели  AKUSTIK-STOP  имеют высокий коэффициент звукопоглощения, особенно в диапазоне средних и высоких частот (500…2000 Гц). Для получения высоких показателей шумопоглощения на других частотах целесообразно применять панели AKUSTIK-STOP вместе с такими материалами, как AKUSTIKI METAL SLIK или POLIPIOMBO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Размер панели, м: | 1 х 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Плотность, кг/м3: | 35 |
|  | Температура применения, оС: | -50…+100 |
|  | Коэффициент звукопоглощения на частоте 500 Гц: | 0,6…0,96 |

РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД

| Наименование | Размер пирамид, мм |  |  | Вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота платформы | Высота пирамиды | Ширина основания |  |
| AKUSTIK-STOP 35/50(15+20) | 15 | 20 | 50 |  |
| AKUSTIK-STOP 50/60(20+30) | 20 | 30 | 60 |  |
| AKUSTIK-STOP 70/50(20+50) | 20 | 50 | 50 |  |
| AKUSTIK-STOP 70/100(20+50) | 20 | 50 | 100 |  |
| AKUSTIK-STOP 100/100(30+70) | 30 | 70 | 100 |  |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66