| POLIBOND PUR |  |
| --- | --- |
| Универсальный быстрозастывающий полиуретановый клей |  |

ПРОБЛЕМА

Приклеивание к поверхности – общая проблема в строительстве, где требуется надежное и быстрое соединение широкого спектра материалов.

ОПИСАНИЕ

POLIBOND PUR – однокомпонентный, быстрозастывающий полиуретановый клей, без запаха и растворителей. Не дает усадки. Клей застывает под воздействием атмосферной влаги. Возможно приклеивание к дереву, металлу, мрамору, граниту, керамике, стеклу, цементу, штукатурке и синтетическим материалам.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, без грязи, жира и масел.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

POLIBOND PUR используется в строительстве для приклеивания и фиксации деревянных элементов к широкому спектру поверхностей. Используется при установке дверей и окон, для соединения секций из алюминия, дерева, пластика и т.п.

Применяется для фиксации бордюров, плинтусов, декоративных панелей и т.п. Клей находит применение в столярных мастерских, лодочном строительстве и в сборке конструкций из широкого спектра материалов.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесите POLIBOND PUR на одну из поверхностей и соедините части вместе. Сожмите так, чтобы излишки клея выдавились по краям шва. Для ускорения процесса затвердевания на очень сухой поверхности, рекомендуется распылить небольшое количество воды, чтобы увлажнить поверхности в период склеивания.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Хранить емкость плотно закрытой, в сухом месте

- Не допускать превышение температуры хранения свыше +45ОС

- Наносить при температуре от +5ОС до +35ОС

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- При работе защищать руки и глаза. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой и проконсультироваться с врачом

- Работать в хорошо проветриваемом помещении

- Не выбрасывать остатки материала в канализацию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Цвет | бежевый |
| --- | --- |
| Внешний вид | паста |
| Удельный вес | 1,45 кг/дм3 |
| Вязкость (при 250С) | 40-50 сps |
| Сопротивление воде | отличное |
| Температура эксплуатации | от -40ОС до +80ОС |
| Температура нанесения | от +5ОС до +35ОС |
| Упаковка | картридж 310 мл |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- практичное и быстрое использование

- предназначен для широкого спектра материалов

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66