| ELASTOBOND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модифицирующий состав на акриловой основе, применяемый для повышения эластичности и адгезии клеящих цементно-содержащих смесей |  |  |
| Цвет | белый |  |
| Состав | синтетические полимеры в водной дисперсии |  |
| Исходное состояние | вязкая жидкость |  |
| Упаковка | канистра 5 кг, 20 кг |  |

ПРОБЛЕМА

При устройстве различных керамических покрытий часто возникает необходимость укладки материалов на сложные типы поверхностей: поверхности подверженные вибрациям, резким перепадам температур, длительному воздействию воды или химических препаратов; старые или очень гладкие (неабсорбирующие) основания; и т.п.

В этих случаях удобнее и надежнее использовать ELASTOBOND - модификатор на основе очень эластичных синтетических полимеров, придающий большую гибкость клеевым смесям на основе цемента. ELASTOBOND придает клеящему слою эластичность, компенсирующую колебания конструкции без разрушений, одновременно создавая отличную гидроизоляцию.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Улучшает химическую стойкость смеси, особенно к вредному воздействию растворителей и масел

- Значительно повышает прочность сцепления и упругость

- Улучшает механическую прочность и стойкость к образивному износу

- Устраняет вероятность образования трещин

- ELASTOBOND одновременно служит и для наклеивания, и для гидроизоляции в наиболее сложных случаях, встречающихся при проведении как наружных, так и внутренних работ

- ELASTOBOND - нетоксичен и невоспламеним

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ELASTOBOND применяют в комбинации с цементными растворными смесями для наклеивания керамической плитки, мрамора, керамического и натурального гранита, любых стекловидных материалов.

ELASTOBOND применяют:

- для облицовки фасадов, балконов, террас, железобетонных панелей, бассейнов, холодильных камер

- по существующим керамическим и мраморным полам

- по основаниям, подверженным сильным вибрациям

- по нагреваемым полам и т.п.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть твердой, сухой и прочной, свободной от крошащихся элементов, очищенной от грязи, пыли, жировых и масляных пятен.

Гипсовые поверхности должны быть предварительно обработаны грунтовкой, предохраняющей от сырости PRIMER-FIX.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ELASTOBOND налить в емкость и, постепенно добавляя порошкообразный клеящий состав, медленно размешивать его в механизированном смесителе, стараясь при этом не допускать появления воздушных пузырей. Размешивать до получения равномерной пасты без комков. Дать отстояться раствору в течение нескольких минут. Раствор готов к применению.

Пропорции смеси	Для получения наибольшей эластичности 25 кг пакет цементного клеевого состава смешивают с примерно 7-8 кг ELASTOBOND. В более благоприятных условиях это соотношение можно уменьшить, соблюдая общие пропорции добавляемой жидкости, указанные в инструкции по применению выбранного цементного клеевого состава.

ПРИМЕНЕНИЕ (СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ)

Для создания гидроизоляции смесь ELASTOBOND и клеящей растворной смеси нанести лопаткой из нержавеющей стали, разравнивая по поверхности слоем толщиной примерно 1-2 мм. Через  24 часа, необходимых для полного высыхания изолирующего выравнивающего слоя, приступить к наклеиванию плиток.

Смесь ELASTOBOND с клеящим составом нанести зубчатым шпателем на выравнивающий слой и укладывать плитку, быстро прижимая ее, чтобы обеспечить хороший контакт.

Расход: 	Около 0,6 - 0,8 кг/ м2 ELASTOBOND и 1,8 - 2,4 кг/ м2 сухой растворной смеси на цементной основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Температура применения |  | + 5 ... + 400 С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальная температура образования пленки |  | 00 С |  |
|  | Время открытого хранения смеси (до образования пленки) |  | 10 - 15 мин. |  |
|  | Время контроля |  | 40 - 60 мин. |  |
|  | Время хранения замеса |  | около 6 - 8 часов |  |
|  | Срок хранения (в фирменной упаковке) |  | 24 месяца |  |

ВНИМАНИЕ:

- Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С

- Продукт защищать от замерзания, в случае замерзания состав становится не пригодным к употреблению

- В случае применения в особенно жаркие периоды время укладки уменьшается из-за образования поверхностной пленки, которую следует удалять, перемешивая пасту

- В том случае, если основания влажные, время схватывания может значительно увеличится

- Межплиточные швы рекомендуется заполнять через 24 часа

- Не добавлять в пасту цемент и посторонние вещества

- Не допускать попадания раствора в глаза и на кожные покровы. В случае попадания загрязненные участки тщательно промыть водой

- Хранить в фирменной упаковке при температуре свыше +50 С в месте, не доступном для детей

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru