| NOVA/P и MINERAL NOVA/P |  |
| --- | --- |
| Эластопластомерная гидроизоляционная полимерно-битумная мембрана, армированная нетканым полиэстером. |  |
| NOVA /V и MINERAL NOVA /V |  |
| Эластопластомерная гидроизоляционная полимерно-битумная мембрана, армированная стекловолокном. |  |

ОПИСАНИЕ

NOVA производится из дистиллированного битума с элатомерными и пластомерными добавками. NOVA обладает высоким сопротивлением к нагреванию и сохраняет эластичность при низких температурах. Характерной особенностью этих мембран являются высокие клеящие характеристики и оптимальная долговечность в отличие от обычных битумных мембран. Благодаря данным характеристикам швы получаются более прочными и крепкими.

NOVA/P укреплен изотропным, термически обработанным, не гниющим, нетканым полиэстером Spunbond. Данное усиление очень прочное, обладает превосходным удлинением и оптимальным сопротивлением на прокол и сжатие.  MINERAL NOVA/P укреплен  нетканым полиэстером и стабилизирован стеклофиброй для улучшения показателей сопротивления и эластичности. Этот материал  в 2-3 раза более прочен в жарком климате, чем мембраны укрепленные обычным нетканым полиэстером. NOVA/V и MINERAL NOVA/V укреплен стекловолокном, имеет высокие показатели стабильности размера.

Мембраны NOVA/P и NOVA/V выпускаются различной толщины, лицевая сторона покрыта специальным запатентованным тальковым покрытие, которое обеспечивает легкое развертывание рулона и герметичность в местах боковых швов.

Версия мембран с минеральной посыпкой выпускаются с различным удельным весом. Верхний слой защищен посыпкой из минеральных гранул, которые прикрепляются к мембране под действием высоких температур.

Изнаночная сторона мембран NOVA защищена пленкой FLAMINA, которая оплавляется пропановой горелкой в процессе нанесения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- крепкая и эластичная;

- может применяться круглый год;

- в летний период следы после мембран не остаются и рулоны не склеиваются;

- мембрана легко разворачивается зимой;

- полиэстер не трескается при нагревании благодаря сложному укреплению;

-    оказывает сопротивление старению и сохраняет длительную эластичность;

- в отличие от обычных мембран швы соединения получаются более крепкими и не утрачивают сопротивления со временем.

ПРИМЕНЕНИЕ

Высокое сопротивление на растяжение, эластичность и стабильность мембраны, как при высоких, так и при низких температурах, обеспечивают мембрану NOVA/P и MINERAL NOVA /P для применения в однослойных и многослойных системах гидроизоляции, как при новом строительстве, так и при ремонтных работах.

Высокая линейная стабильность позволяет использовать мембрану NOVA/V и MINERAL NOVA/V совместно с эластомерными, эластопластомерными и пластомерными мембранами, армированные нетканым полиэстером, для формирования двухслойных гидроизоляционных систем.

Мембрана NOVA/V может быть использована как пароизолирующий слой.

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность для укладки мембраны должна быть чистой, сухой, гладкой и без шероховатостей. Перед нанесением мембраны поверхность необходимо высушить. Время высыхания зависит от погоды и колеблется от одной до трех недель.

Крепление укладываемой мембраны производится с помощью пропановой горелки, ножа и шпателя с закругленной кромкой..

В зависимости от конструкции, мембрана может закрепляться полностью, точечно или укладываться свободно.

Рулон укладывается на основу стороной покрытой пленкой FLAMINA. Нижняя сторона мембраны разогревается до 150оС, при этом, пленка и нижний слой битума оплавляется, рулон медленно разворачивается и приклеивается к основе. При точечном креплении, пламенем горелки воздействуют только на точки, подлежащие креплению, или используют вспомогательную мембрану PERFOBASE.

Мембрана NOVA укладывается с боковым нахлестом - 100 мм, продольным нахлестом - 150 мм.

Правильный выбор температуры для прикрепления мембраны определяется расплавлением защитной пленки FLAMINA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | NOVA/P | MINERAL NOVA/P | NOVA/V MINERAL NOVA/V |
| --- | --- | --- | --- |
| Армирование | Нетканый полиэстер | Полиэстер / стеклоткань | стеклоткань |
| Толщина | 3, 4, 5 мм |  | 2, 3, 4, 5 мм |
| Температура размягчения, оС | 120 | 120 | 120 |
| Эластичность при низких температурах, оС | -10 | -10 | -10 |
| Предел прочности на разрыв, N / 5см |  |  |  |
| Продольное | 800 | 550 | 300 |
| Поперечное | 500 | 450 | 200 |
| Максимальное удлинение, % |  |  |  |
| Продольное | 40 | 40 | 2 |
| Поперечное | 40 | 50 | 2 |
| Изменение линейных размеров при высоких температурах | -0,50/+0,20 % | -0,25/+0,10 % |  |
| Непроницаемость воды | Абсолютная | Абсолютная | Абсолютная |
| Диапазон эксплуатационных температур, оС | от -45 до 110 |  | от -45 до 110 |
| Срок службы, не менее, лет | 20 | 20 | 20 |
| Размер рулона, м | 1х10 | 1х10 | 1х10 |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66