| DEUMISAL |  |
| --- | --- |
| Противосолевая пропитка |  |

ОПИСАНИЕ

DEUMISAL – готовая к применению однокомпонентная пропитка на основе растворителя. DEUMISAL образует влагозащитный фильтр, позволяющий стене “дышать”, но не позволяющий растворенным в воде солям кристаллизоваться на поверхности кладки, вызывая разрушение штукатурки. Применяется  для наружных и внутренних стен, в том числе и частично заглубленных.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Старая штукатурка должна быть удалена от влажной поверхности в радиусе 1 м. Очистить поверхность от различных частиц, масел, мусора, пыли и вымыть поверхность чистой водой под давлением. Дождаться полного высыхания поверхности.

Нанести на обрабатываемую поверхность DEUMISAL в два слоя, по методу “свежее на свежее”, обращая внимание на полноту покрытия. Наибольший эффект достигается при обработке сухих поверхностей, но допускается обработка и влажных стен.

Наносить DEUMISAL c помощью распылителя низкого давления или щетки.

ИНСТРУКЦИИ

Продукт огнеопасен. Не курить во время применения. При работе внутри здания обеспечить хорошую вентиляцию. Хранить герметично упакованным при температуре ниже +30 O C.

Расход:	 для бетона                                           - 0.3 кг/м2

для известковых штукатурок            - 0,3 кг/м2

для кирпичной кладки                       - 0,5 кг/м2

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- удобное применение, высокая производительность

- высокая проницаемость даже в очень плотных материалах

- позволяет поверхности “дышать”

- не образует паронепроницаемой пленки

- уверенно противостоит перемещению солей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внешний вид | бесцветная жидкость |
| --- | --- |
| Удельный вес | 0,82 кг/л |
| Вязкость по Форду | 14 сек |
| Срок хранения | 1 год |
| Упаковка | банка 10 л, 5л |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- удобное применение, высокая производительность

- высокая проницаемость даже в очень плотных материалах

- позволяет поверхности “дышать”

- не образует паронепроницаемой пленки

- уверенно противостоит перемещению солей

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66