| FLUXAN |  |
| --- | --- |
| Жидкая сверхтекучая добавка для бетона, не содержащая хлоридов |  |

| Цвет | коричневый |
| --- | --- |
| Исходное состояние | жидкость |
| Упаковка | канистра 5 кг, 20 кг |
| Срок хранения | 2 года |

ПРЕИМУЩЕСТВА

FLUXAN, смешанный с раствором:

- Увеличивает механическую прочность без уменьшения количества воды в растворе

- Снижает требование к вибрированию

- Значительно увеличивает время жизни раствора, сохраняя при этом его однородность

- Увеличивает водонепроницаемость и адгезию бетона к арматуре

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

FLUXAN применяется для:

- Самовыравнивающихся и армированных синтетическим волокном растворов,                      бетонных отливок сложной формы

- Армированных и предварительно напряженных бетонов

- Бетонов заводского изготовления

- Готовых сухих смесей

- Инъекционных цементов

- Подземных и поверхностных бетонных емкостей и резервуаров

- Фундаментов и панелей, подверженных расслоению и воздействию сульфатов

- Опор мостов и виадуков

РАСХОД

0,7 – 1,5 % от веса цемента.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Рекомендуется провести серию испытаний по месту применения для определения необходимого количества добавки. FLUXAN придает сверхтекучесть бетону при заливке с высоты 20см.

При изготовлении раствора на стройплощадке добавка смешивается с водой.

В случае готового раствора, FLUXAN добавляется к раствору в миксер и  дополнительно перемешивается в течении 3 минут.

Раствор для гидроизоляции бетона:

Цемент - не менее 350 кг/м3

Водоцементное соотношение, В/Ц = 0.4

Песок с содержанием гранул размером 0,2 мм  не менее 5%

FLUXAN – 1,5 % от веса цемента

SATURFIX – 1,0 % от веса цемента

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- FLUXAN сохраняет сверхтекучесть ограниченное время 40-60 минут.

- Следует оберегать продукт от прямого попадания солнечных лучей

- При хранении следить за герметичностью упаковки

- В случае замерзания продукта, его можно использовать после оттаивания

- Холодные швы при заливке герметизировать уплотнителем типа EXPAN BENTONITICO либо обработать адгезионным составом STRATO 4900

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не допускать попадания жидкости в глаза, на кожу. В случае попадания, немедленно промыть водой

- Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С

- Не выливать остаток в водосток

- Хранить в плотно закрытой канистре, защищенной от мороза и прямых солнечных лучей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| PH фактор | 9 |
| --- | --- |
| Вязкость по Форду | 11 сек |
| Сухой остаток по массе | 30 % |
| Удельный вес | 1,15 кг/литр |
| Водорастворимость | полная |
| Содержание хлоридов | 0 |
| Горючесть | не горюч |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66