| OSMOLASTIC AB |  |
| --- | --- |
| Эластичное полимерно-цементное гидроизолирующее покрытие |  |

ОПИСАНИЕ

OSMOLASTIC AB - двухкомпонентное эластопластичное гидроизолирующее покрытие. Компонент А - порошкообразная смесь, содержащая  влагозащитные связывающие составы и отборные инертные наполнители. Компонент В -  водная дисперсия акриловых полимеров. При смешивании компонентов получается высокотехнологичный состав, обладающий прекрасной адгезией к любой поверхности.

НАЗНАЧЕНИЕ

OSMOLASTIC AB применяется  для гидроизоляции террас и бетонной кровли, подверженных вибрации и динамическим нагрузкам, цистерн, резервуаров, бассейнов, фундаментов  и оснований; для защиты бетона и штукатурок, подверженных микротрещинам от карбонизации и  вредного химического воздействия, например сульфатов и солей для таяния льда.

OSMOLASTIC AB также применяется для образования гибкой связи между стенами и полом, полом и перекрытиями, трубами и кладкой и т.д.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищена от старой штукатурки,  пыли, грязи, мелких частиц, масел и жиров, с помощью зубила, щетки, кисти, а также струей воды под высоким давлением. Все впадины и пустоты заполняются безусадочным раствором RESISTO UNIFIX. Кроме того с обрабатываемой поверхности удаляются все лужи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Компонент  В выливается в низкоскоростной миксер и смешивается с постепенно добавляемым компонентом А до образования однородной пасты без комков и воздушных пузырей.

ПРИМЕНЕНИЕ

OSMOLASTIC AB наносится насосом-распылителем или шпателем из нержавеющей стали, равномерно размазывая раствор в горизонтальной и вертикальной плоскости до достижения толщины слоя 2 мм. При необходимости можно наносить несколько слоев с интервалом ~5 часов. В местах повышенной динамической нагрузки рекомендуется армировать покрытие сеткой из стекловолокна с размером ячеек 5х5 мм. В жаркую погоду следует увлажнить обрабатываемую поверхность.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С

- Не применять при температуре ниже 5 ОС

- В жаркую или ветреную погоду не допускать слишком быстрого высыхания раствора, методом распыления воды

- Не наносить толщиной более 2 мм за один проход

- Избегать размешивания вручную

- При устройстве гидроизоляции в условиях отрицательного гидростатического давления необходимо предварительно использовать OSMOSEAL.

- До схватывания беречь покрытие от дождя

- Хранить в фирменной упаковке в сухом , защищенном от солнца месте

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Выдерживает раскрытие трещин свыше 1мм, без нарушения гидроизоляции

- Хорошая адгезия к различным поверхностям

- Водонепроницаемость

- Стойкость к циклам мороз-оттепель, эластичен при низких температурах

- Не токсичен

- Защищает от окислов углерода и серы, хлоридов и сульфидов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Удельный вес смеси | 1,65 кг/л |
| --- | --- |
| Пропорция смеси А : В | 3 : 1 |
| Расход | 1,5 кг/м2/мм |
| Время работы с составом (200С) | 20 минут |
| ## Сопротивление диффузии паров | <1500 |
| Относительное удлинение на разрыв | 40% |
| Температура применения (нанесения) | + 50С…+350С |
| Проницаемость СО2 (эквивалентный слой воздуха) | 160 м |
| Температура использования | -40ОС...+90ОС |
| Срок хранения: компонент А и В | 12 месяцев |
| Упаковка | Ведро 20кг (крафт пакет компонент А - 15 кг, канистра компонент В - 5кг). |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66