| UNIBOND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клей для кладки керамической плитки, содержащий водоотталкивающие добавки, применяемый как внутри, так и снаружи помещений |  |  |
| Цвет | белый или серый |  |
| Состав | цемент, отборный кварцевый песок, специальные добавки |  |
| Исходное состояние | сухой порошок |  |
| Класс prEN 12004 | C1 |  |
| Упаковка | 25 кг |  |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обладает отличными связывающими свойствами; дает возможность применять плитку вертикально без проскальзывания

- Применим для широкого спектра рабочих поверхностей

- Содержит водоотталкивающие добавки

- Морозоустойчив

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Как внутри, так и снаружи помещений

- На горизонтальных и вертикальных поверхностях (полах, стенах, потолках и т.п.)

- На тонких и легких покрытиях

- Для точечного приклеивания изолирующих материалов

| Внутри помещений |  | снаружи помещений |
| --- | --- | --- |
| СТЕНЫ | ПОЛЫ | ТЕРРАСЫ, ФАСАДЫ, БАЛКОНЫ, БАССЕЙНЫ, РЕЗЕРВУАРЫ |
| - штукатурка на цементной основе - штукатурка на гипсовой основе | - стяжка на цементной основе - существующие цементные полы - безводные стяжки | - штукатурка на цементной основе - стяжка на цементной основе |

| РАСХОД ПОВЕРХНОСТЬ | ШПАТЕЛЬ |  | РАСХОД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  225 см2 |  | зубчатый шпатель 6мм |  | 2 кг/м2 |
|  450 см2 |  | зубчатый шпатель 9мм |  | 3 кг/м2 |
|  450 см2 |  | зубчатый шпатель 20мм |  | 4 кг/м2 двухстороннее нанесение |

Расход UNIBOND зависит от:

- размера и толщины плитки

- вида нанесения (одностороннее или двухстороннее)

- шага зуба шпателя

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть твердой и ровной, очищенной от мелких частиц, грязи, жиров и масел.

Гипсовые поверхности должны быть прочными, плотными, сухими и предварительно обработаны грунтовкой (PRIMER-FIX).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Содержимое упаковки UNIBOND (25 кг) смешать с 26% чистой воды (6,5 л) до консистенции пасты без комков. Через 5-10 мин. перемешать еще раз, не добавляя воды. Раствор находится в рабочем состоянии 6-8 часов в зависимости от температуры окружающей среды.

ПРИМЕНЕНИЕ (СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ)

Обычно, с целью уменьшения расхода приготовленного раствора, UNIBOND наноситься на поверхность зубчатым шпателем. Шаг зуба шпателя выбирается в зависимости от типа плитки (см. таблицу "Расход").

При применении снаружи помещений клей рекомендуется наносить как на обрабатываемую поверхность, так и на плитку, чтобы исключить последующее проникновение воды в микропоры плитки и ее разрушение в морозную погоду.

Если тыловая часть плитки очень загрязнена, быстро опустить плитку в воду , чтобы смыть грязь.

Не допускать образования пленки на поверхности раствора. Если пленка образовалась, раствор перемешать, не добавляя воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Температура применения (при которой наносится раствор) | +5оС...+35оС |
| --- | --- |
| Время работы с раствором | 20... 25 мин. |
| Время подгонки плитки (камня) | 30 мин. |
| Возможность хождения по вымощенной поверхности | через 24 часа |
| Температура использования (эксплуатации поверхности) | -30оС...+90оС |
| Сопротивление на отрыв через 28 дней | 12 кгс/см2 |
| Срок хранения | 12 месяцев |

РЕКОМЕНДАЦИИ

С целью достижения хорошего эстетического эффекта рекомендуется заполнить межплиточные швы затиркой FUGOCOLOR необходимого цветового оттенка.

При нанесении UNIBOND на поверхности из железобетона или очень гладкие (глянцевые) поверхности, на стены или полы, подверженные вибрации, полы с подогревом, а также плитку или камни больших размеров рекомендуется добавлять к UNIBOND латексную добавку ELASTOBOND в пропорции 1:1 с водой.

- ВНИМАНИЕ:

- Не применять раствор при температуре ниже +5оС

- После применения защищать слой как от замерзания, так и от высокой температуры

- Не добавлять воду в раствор после его первоначального смешивания, это может изменить его характеристики

- При приготовлении раствора предохранять глаза от попадания смеси

- Смесь хранить в сухом месте

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66