| КОНВЕНТ SUPER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клей для керамической плитки, керамического гранита и натурального камня |  |  |
| Цвет | серый |  |
| Состав | портландцемент, кварцевый песок, модифицирующие компоненты компаний Bayer AG, Hercules, Tylose, Wacker Polymer Systems |  |
| Исходное состояние | сухой порошок |  |
| ГОСТ | 31357-2007 |  |
| Упаковка | 25 кг |  |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обладает высокой адгезией ко всем типам недеформирующихся оснований;

- применим для широкого спектра рабочих поверхностей;

- влагостойкий;

- морозостойкий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- как внутри, так и снаружи помещений;

- на горизонтальных и вертикальных поверхностях (полах, стенах и т.п.);

- на тонких и легких покрытиях;

- для точечного приклеивания изолирующих материалов.

| Внутри помещений |  | снаружи помещений |
| --- | --- | --- |
| СТЕНЫ | ПОЛЫ | ТЕРРАСЫ, ФАСАДЫ, БАЛКОНЫ, |
| - штукатурка на цементной основе - штукатурка на гипсовой основе | - стяжка на цементной основе - существующие цементные полы - безводные стяжки | - штукатурка на цементной основе - стяжка на цементной основе |

| РАСХОД ПОВЕРХНОСТЬ | ШПАТЕЛЬ |  | РАСХОД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  225 см2 |  | зубчатый шпатель 4 мм |  | 2,5 кг/м2 |
|  450 см2 |  | зубчатый шпатель 6 мм |  | 3 кг/м2 |
|  450 см2 |  | зубчатый шпатель 10 мм |  | 4-5 кг/м2 двухстороннее нанесение |

Расход КОНВЕНТ SUPER зависит:

- от размера и толщины плитки;

- вида нанесения (одностороннее или двухстороннее);

- размера зуба шпателя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Перед началом работы поверхность должна быть твёрдой и ровной, очищенной от старой краски, пыли, жировых, масляных загрязнений.  Гипсовые и ангидритные быстросохнущие основания необходимо обработать грунтовкой PRIMER FIX.

В случае нанесения на существующее покрытие из глазурованной керамики или особо гладкую поверхность рекомендуется предварительно нанести насечки для лучшей адгезии.

Приготовление раствора

1 кг сухой смеси развести в 0,18-0,21 л чистой водопроводной воды (на 1 мешок 25 кг – 4,5-5,25 л воды). Перемешивание вести вручную или механизированным способом, равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5  минут, после этого вторично перемешать. Готовый раствор находится в рабочем состоянии не менее 2 часов (при температуре воздуха +20˚С)

Нанесение на основу

Клей КОНВЕНТ SUPER наносится зубчатым шпателем, размер зубца которого зависит от размера плитки. Плитка должна быть уложена в течение 15  минут после нанесения смеси на основу. Выравнивать плитку  можно в течение 20 минут. Работы вести при температуре воздуха от +5 до + 35˚С. Затирка швов на стенах возможна через 8 часов, затирка швов на полах через 24 часа, возможность хождения через 24 часа (при температуре окружающей среды 20-25 ˚С). Расход: 2,5 – 5 кг/м², в зависимости от формата и типа укладываемого материала.

Заделка швов

Выполнить заделку швов  цементной затиркой FUGOCOLOR  , разведенной для увеличения  эластичности и адгезии   латексной  добавкой FUGOSEAL (30% от веса затирки).

Для получения высокой химостойкости  швы заполняются эпоксидной двухкомпонентной затиркой FUGOPOX AB.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Время жизни раствора, не менее | 2 часов |
| --- | --- |
| Температура применения (при которой наносится раствор) | +5оС...+35оС |
| Время открытого слоя | 15 мин. |
| Время подгонки плитки (камня) | 20 мин. |
| Заделка швов (стены) | Через 8 часов |
| Возможность хождения по вымощенной поверхности | Через 24 часа |
| Рабочая нагрузка при Т=+23оС, не ранее | 14 дней |
| Температура использования (эксплуатации поверхности) | -30оС...+50оС |
| Сопротивление на отрыв через 28 дней (EN 1348) | Не менее 1 МПа |
| Срок хранения | 12 месяцев |

РЕКОМЕНДАЦИИ

При нанесении клея КОНВЕНТ SUPER   на поверхности из железобетона или очень гладкие поверхности, на стены или полы, подверженные вибрации, полы с подогревом, а также плитку или камни больших размеров рекомендуется добавлять к КОНВЕНТ SUPER  латексную добавку ELASTOBOND в пропорции 1:1 с водой. Для получения максимальной эластичности и водостойкости клей следует разводить добавкой ELASTOBOND без добавления воды.

- ВНИМАНИЕ:

- не применять раствор при температуре ниже +5оС;

- не добавлять воду в раствор после его первоначального смешивания, это может изменить его характеристики;

- смесь хранить в сухом месте;

- хранить в местах недоступных для детей;

- продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой имеет щелочную реакцию;

- при работе соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки, избегать попадания продукта на кожу и в глаза;

- при попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66