| INDEXTENE |  |
| --- | --- |
| Самоклеящаяся полимерно-битумная гидроизоляционная мембрана "холодного" применения |  |
| AUTOTENE PRO |  |
| Самоклеящаяся полимерно-битумная гидроизоляционная мембрана "холодного" применения для утеплителя |  |

ОПИСАНИЕ

INDEXTENE - самоклеящаяся гидроизоляционная мембрана, изготовленная из эластомерно-битумной смеси, упрочненная с верхней стороны полиэтиленом низкой (LDPE) или высокой плотности (HDPE). Нижняя клейкая поверхность мембраны защищена силиконовой бумагой.

INDEXTENE  адгезивен ко всем материалам, обычно применяемым в строительстве. Он устойчив к ультрафиолетовому излучению, может быть окрашен алюминиевой краской SOLARIS, цветной краской INDECOLOR и покрытием ALLUMASOL.

AUTOTENE PRO - самоклеящаяся  гидроизоляционная мембрана, изготовленная из эластомерно-битумной смеси, упрочненная стеклотканью. С верхней стороны покрыта тонкой полиэтиленовой пленкой. Нижняя поверхность мембраны защищена силиконовой пленкой, которая удаляется при укладке мембраны.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

INDEXTENE  может быть использован в строительстве для покрытия плоских или наклонных поверхностей, на которых невозможно применение газовой горелки. Он может быть покрыт тяжелой защитой ( слоем литого бетона или земли ), а также остаться наружным покрытием. Для усиления адгезии, бетонные или цементные покрытия должны быть обработаны грунтовкой INDEVER.

Силиконовая бумага в процессе укладки снимается в 500 мм от конца рулона и рулон прижимается к покрываемой поверхности. Затем , вытягивая бумагу, и  разворачивая INDEXTENE  производится приклеивание мембраны к основе. Для лучшего прилипания мембраны к поверхности, поверхность должна быть сухой и чистой. Мембрана наноситься при температуре воздуха более +50С в ясный день, без дождя, тумана или инея.

При разворачивании мембраны следует особо обращать внимание на нахлесты, которые должны составлять примерно 80 мм по продольному краю, размер концевых нахлестов должен быть приблизительно 120 мм.

AUTOTENE PRO рекомендуется при устройстве гидроизоляционного ковра на кровле, как промежуточный слой между изолирующим материалом (пенополистирол, древесина и т.п.) и наплавляемой рулонной гидроизоляцией.  Тепло, выделяемое пропановой горелкой при нанесении последующих слоев гидроизоляции, усиливает холодное крепление AUTOTENE PRO, образуя прочное, долговечное, эластичное крепление гидроизоляционных материалов к теплоизоляционному материалу. В этом случае гидроизоляционная поверхность не требует пригружающей посыпки гравием. Верхняя тонкая полиэтиленовая пленка AUTOTENE PRO плавится от воздействия огня газовой горелки и наплавляемый сверху рулонный материал надежно прикрепляется к AUTOTENE PRO.

В случае устройства кровель с уклоном более 10% покрытие требует обязательного механического закрепления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | INDEXTENE/LDPE | AUTOTENE PRO |
| --- | --- | --- |
| Толщина полимерно-битумной смеси, мм | 1.37 | 1,5 |
| Толщина защитной пленки, мм | 0,13 | 0,007 |
| Общая толщина, мм | 1,5 | 1,5 |
| Удельный вес, кг/м2 | 1,6 | 2,0 |
| Цвет | Черный | Черный |
| Предел прочности на разрыв, N/5 см |  |  |
| Продольное | 31,3 | 350 |
| Поперечное | 23,9 | 200 |
| Предел прочности в шве, не менее, N | 500 | 500 |
| Максимальное удлинение, % |  |  |
| Продольное | 427 | 2 |
| Поперечное | 807 | 2 |
| Эластичность при низких температурах, 0С | -40 | -25 |
| Температурная стабильность, 0С | 100 | 100 |
| Водонепроницаемость, не менее, кПа | 500 | 60 |
| Размер рулона, м | 1х20 | 1х15 |
| Количество рулонов на поддоне, шт. | 25 | 28 |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66