ЭКОТИШИНА

Звуко-термоизоляционный нетканый материал из полиэфирного волокна

ПРОБЛЕМА

Современные жилые и производственные помещения требуют применения эффективных экологически чистых  звуко- и термоизоляционных материалов.

# ОПИСАНИЕ

«ЭКОТИШИНА» – это изоляционный материал на базе полиэфирного волокна, скрепленный термическим способом, без использования клеящих веществ. Экологически чистый продукт, не  является токсичным благодаря отсутствию клеящих веществ, минеральных волокон и т.п. Особенностью данного материала является вертикальное расположение волокон. Такая структура позволяет создать внутри материала достаточное пространство для воздуха, необходимое для удержания тепла, а также активно способствует затуханию звуковых волн.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется как внутренняя прослойка в традиционных кирпичных стенах  и как наполнитель в перегородках из гипсокартона. Благодаря своей нетоксичности этот материал рекомендуется для применения в жилых помещениях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал крепится к основе специальным клеем FONOCOLL, который наносится точечно или с помощью зубчатого шпателя. В случае использования материала для перегородки из  гипсокартона он устанавливается между профилями металлического каркаса. Перед применением рулоны «ЭКОТИШИНА»  должны храниться в сухом помещении.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- материал экологически чистый;

- устойчив к процессу гниения, воздействию грибков, плесени, грызунов и насекомых;

- не электризуется благодаря антисептированию и антистатической обработке;

- прост в применении: легко режется и сшивается, не осыпается при раскрое.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Плотность, кг/м3 | 25 |
| --- | --- | --- |
|  | Теплопроводность, Вт/м0К | 0,0435 |
|  | Температура эксплуатации | -60…+150оС |
|  | Коэффициент звукопоглощения на частотах: до 315 Гц 400…1250 Гц 1600…3150 Гц | до 0,41 0,45…0,7 0,77…0,84 |
|  | Толщина, мм | 40 |
|  | Ширина, см | 60 |
|  | Цвет | белый |
|  | Упаковка | рулон |

Величина индекса изоляции воздушного шума (Rw) стен, изолированных с помощью совместно примененных  материалов TOPSILENT, «ЭКОТИШИНА», составляет:

| Структура стены | Толщина стены, мм | Толщина контрперегородки, мм | Rw, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| Перегородка на самонесущем металлическом профиле 40 мм, 2 листа гипсокартона по 13 мм, заполнение TOPSILENT + «ЭКОТИШИНА» | 70 | --- | 42 |
| Пенобетон толщиной 250 мм + контрперегородка на самонесущем металлическом профиле 40 мм, 1 лист гипсокартона 13 мм, заполнение TOPSILENT + «ЭКОТИШИНА» | 307 | 57 | 48 |
| Кирпич толщиной 250 мм + контрперегородка на самонесущем металлическом профиле 40 мм, 1 лист гипсокартона 13 мм, заполнение TOPSILENT + «ЭКОТИШИНА» | 307 | 57 | 58 |
| Монолитный бетон толщиной 250 мм + контрперегородка на самонесущем металлическом профиле 40 мм, 1 лист гипсокартона 13 мм, заполнение TOPSILENT + «ЭКОТИШИНА» | 307 | 57 | 59 |

При использовании двух листов гипсокартона вместо одного индекс изоляции воздушного шума стен увеличится на 4-5 дБ.

Приведенные показатели индекса изоляции воздушного шума стен с помощью материалов TOPSILENT и «ЭКОТИШИНА» подтверждены Научно-исследовательским институтом строительной физики РААСН ( Протокол № 31310 от 22 октября 2003года; дополнение №05/695-31 от 03.08.05 г.).

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66