| RASOSTUK |  |
| --- | --- |
| Однокомпонентное покрытие на основе белого цемента высокой прочности для выравнивания бетонных и оштукатуренных поверхностей |  |

ПРОБЛЕМА

Перед нанесением защитных покрытий на стены, подверженные атмосферным воздействиям,  они должны быть тщательно подготовлены и выровнены.

ОПИСАНИЕ

RASOSTUK - готовая смесь белого цвета для наружных и внутренних работ, содержащая особо прочный цемент, отборные инертные материалы и добавки, повышающие удобство в работе, адгезию и гидрофобные свойства.

НАЗНАЧЕНИЕ

RASOSTUK специально предназначен для финишного выравнивающего покрытия бетона, цементных блоков и цементных штукатурок, для достижения гладкой, монолитной, белой поверхности. Поэтому RASOSTUK представляет собой прекрасное эстетическое решение в качестве финишного покрытия любых цементных поверхностей. На RASOSTUK может наноситься любая краска. Покрытие RASOSTUK чрезвычайно устойчиво к постоянному воздействию воды.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением RASOSTUK поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и мелких незакрепленных частиц.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

RASOSTUK  полностью готов к использованию после смешивания с 25% чистой воды. Для смешивания рекомендуется использовать низкоскоростной миксер, время смешивания для получения качественной шпаклевки должно быть не менее 5 минут.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесение производить с помощью шпателя из нержавеющей стали, выравнивая слой до достижения однородной толщины. Средний расход состава RASOSTUK составляет 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины покрытия.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Рекомендуется наносить одним или двумя слоями от 1 до 3 мм толщиной

- Минимальная температура применения + 5оС

- Не добавлять воду в приготовленный ранее раствор

- До применения хранить в сухом месте

- В случае попадания состава в глаза тщательно промыть водой

- При работе проветривать помещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внешний вид | порошок |
| --- | --- |
| Цвет | белый |
| Вес сухого состава | 1,4 кг/литр |
| Вес готового раствора | 1,85 кг/литр |
| Максимальный размер гранул | 0,3 мм |
| Упаковка | мешок 25 кг |
| Срок хранения | 6 месяцев |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Специальная формула позволяет производить как оштукатуривание, так и выравнивание поверхности

- Превосходная белизна обработанной поверхности

- Повышенная адгезия и хорошие гидрофобные свойства

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66