| FUGOGLASS |  |
| --- | --- |
| Высокоадгезионный раствор для кладки и затирки стеклоблоков как внутри, так и снаружи помещений |  |
| Класс: C2TE |  |

ОПИСАНИЕ

FUGOGLASS – специальный раствор на основе белого цемента, отборного песка, добавок и синтетических смол, которые повышают работопригодность и адгезию.

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

FUGOGLASS может применяться для укладки и затирки всех типов стеклянных блоков. Данный состав может применяться для заполнения больших отверстий. Раствор обладает высокой адгезией и механической прочностью.

# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Кладка стеклоблоков должна производиться на выровненные, твердые поверхности, очищенные от грязи, жира, масел и пыли.

# ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

FUGOGLASS смешивается с 24 % чистой воды (6 л на мешок 25 кг) при помощи механического миксера до получения однородной массы без комков.

При укладке мозаики в бассейне на неабсорбирующие поверхности (OSMOFLEX AB, OSMOLASTIC AB) или на керамическую плитку GLASSBOND (мешок 25 кг) смешивается с 1,5 л ELASTOBOND и  4,5 л воды.

# НАНЕСЕНИЕ

GLASSBOND – рекомендуется наносить зубчатым шпателем с размером зубцов от 3 до 7 мм. При применении состава на наружных поверхностях рекомендуется наносить клеевой состав зубчатым шпателем на основу и тонким слоем на плитку, для предотвращения возможности образование пустот, которые могут стать причиной накапливания в них влаги и повреждения отделанной поверхности при заморозках. Плитку следует наносить с надавливанием, чтобы обеспечить ее полное прилипание к поверхности. Промежуток времени после нанесения клея и укладки плитки сводить к минимуму. Для  заполнения швов использовать резиновый шпатель, а  для очистки плитки – влажную губку.

# РАСХОД

10-12 кг / м2 блоков.

# ВНИМАНИЕ:

- не применять раствор при температуре ниже +5ОС;

- защищать от мороза и высокой температуры до полного высыхания раствора;

- не добавлять воду в раствор после его первоначального смешивания, это может изменить его характеристики;

- хранить в сухом месте.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- увеличенное время рабочего состояния;

- высокие адгезионные характеристики;

- мелкозернистая структура.

Технические характеристики

| Внешний вид | Порошок |
| --- | --- |
| Цвет | Белый |
| Удельный вес сухого вещества | 1,3 + 0,1 кг/дм3 |
| Время жизни раствора | 6 часов |
| Температура применения | От + 50С до + 400С |
| Время работы с раствором при 200 С | 30 мин. |
| Время подгонки плитки | 40 мин. |
| Сопротивление на отрыв через 28 дней | 16 кгс/см2 |
| Начало хождения по вымощенной поверхности | Через 24 часа |
| Затирка швов | Через 24 часа |
| Диапазон эксплуатационных температур | От – 300С до + 900С |
| Упаковка | Мешок 25 кг |
| Срок хранения в сухом месте | 12 месяцев |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66