| INDECOLOR BETON |  |
| --- | --- |
| Защитная и декоративная краска от карбонизации бетона |  |

ПРОБЛЕМА

Присутствующий в атмосферном воздухе углекислый газ ( СО2 ) проникая в бетонную структуру понижает показатель Ph цементного камня, что приводит к коррозии стальной арматуры. Для предотвращения этого процесса бетон должен быть гидроизолирован и защищен противокарбонизирующими красками.

ОПИСАНИЕ

INDECOLOR BETON - защитная, декоративная краска. Содержит метакриловые смолы, диспергированные в растворителе. Сразу после высыхания, краска образует пленку, которая не пропускает воду, но пропускает пар. Пленка имеет высокую адгезию к поверхности и имеет оптимальное сопротивление к крошению, желтению и агрессивным атмосферным факторам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

INDECOLOR BETON используется для защиты и декорирования бетонных фасадов от карбонизации и агрессивных атмосферных факторов. Материал рекомендуется для нанесения на  асбесто-цементные листы и бетонные структуры, такие как мосты, виадуки, туннели и т.д.

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для достижения отличного результата вся обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без пыли, грязи и без крошашихся частей. Каверны, трещины и неровности предварительно заделываются раствором  RESISTO UNIFIX.

При работе на особо пористых поверхностях, наносимый слой INDECOLOR BETON разбавляется с 30 % нитрорастворителя, как изоляционный праймер.

НАНЕСЕНИЕ

INDECOLOR BETON предварительно хорошо перемешивается. Наносится валиком с коротким ворсом, щеткой или распылителем (безвоздушная система). Рекомендуется наносить два слоя для обеспечения наилучших эстетических и защитных  свойств Для нанесения первого слоя  INDECOLOR BETON  разбавляется с 20 % нитрорастворителя и с 10 % для второго слоя.  Второй слой наносится через 24 часа.

РАСХОД

Расход продукта зависит от пористости поверхности. В среднем, количество материала 170 мл/кв.м на слой.  При расходе  170 мл/кв.м  толщина покрытия составляет 60 мкм.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- INDECOLOR BETON имеет высокую горючесть и поэтому советуем не наносить материал рядом с открытым пламенем и в плохо проветриваемом помещении;

- храните продукт вдалеке от прямых солнечных лучей и источников нагревания;

- очищайте инструменты нитрорастворителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид								жидкость

Цвет									белый или серый

Внешний вид покрытия						матовый

Удельный вес (объемная масса)					1,16 кг/л

Сухой  остаток       						            50%

Время высыхания при  25О С 	                                     	30 мин

Повторное окрашивание						через 24 часа

Минимальная температура нанесения				+1О С

Срок годности в упаковке						1 год

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- защищает бетон от агрессивных атмосферных факторов, имея высокий уровень испарения водяных паров;

- защищает поверхность от карбонизации, благодаря сопротивлению к проникновению двуокиси  углерода;

- INDECOLOR BETON - эстетическое решение для защиты бетона.

УПАКОВКА: Ведро 20 л

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66