| INDESOL |  |
| --- | --- |
| Битумная мастика на окисленном битуме (пластичный цемент) |  |

НАЗНАЧЕНИЕ

Битумная мастика на окисленном битуме INDESOL, армированная волокнами целлюлозы, используется для гидроизоляции бетонных фундаментов, трубопроводов и металлических контейнеров, а также для залечивания трещин в бетоне и асбестоцементе.

ОПИСАНИЕ

INDESOL - битумная мастика, применяемая в холодном виде. Это состав из пластифицированного окисленного битума, разжиженного растворителем и упрочненного целлюлозным волокном (без волокон асбеста). После сушки она образует прочную, эластичную, водонепроницаемую пленку, не растрескивающуюся при низких температурах. Она является идеальной для изолируемых поверхностей, подверженных непрерывным смещениям. Это свойство, как следствие гибкости окисленного битума, позволяет битумной мастике INDESOL противостоять термическим смещениям.

INDESOL поставляется в двух состояниях: полужидком и плотном.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для успешного выполнения работ необходимо, чтобы обрабатываемые поверхности были сухими, чистыми, без свободно лежащих частиц.

НАНЕСЕНИЕ

INDESOL плотной консистенции применяется холодным прямо из банки с использованием шпателя или лопатки.

INDESOL полужидкой консистенции применяется в холодном состоянии прямо из банки с использованием кисти или щетки. В этом случае может быть нанесено несколько слоев со стекловолоконной сеткой или полиэфирным упрочнителем. В этом случае предыдущий слой, перед нанесением последующего слоя INDESOL, должен высохнуть.

РАСХОД

1 кг на м2  при однослойном нанесении

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- прост в употреблении и экономичен;

- хорошо удерживается на таких поверхностях, как асбестоцемент, кафель, металл, дерево, цемент, асфальт, железо, войлок;

- не повреждается морозом и быстро сохнет;

- битумное покрытие может быть покрашено спустя несколько месяцев после нанесения. Этот период должен быть достаточным для выделения из состава INDESOL cубстрата гидрокарбоната.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| консистенция | вязкий |
| --- | --- |
| цвет | черный |
| удельный вес | 1,3 кг / дм3 |
| сухой остаток | 85±2 % |
| время полного высыхания | 3 часа |
| нанесение последующих покрытий | через 24 часа |
| срок хранения в упаковке | 1 год |
| упаковка | 10, 20, 120 кг |

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- хранить вдали от солнца и источников тепла;

- не допускать контакта с кожей и глазами;

- не выбрасывать отходы в канализацию;

- в случае неудовлетворительной вентиляции пользоваться респиратором;

- сухой остаток  нерастворим в воде, но растворяется в растворителях;

- INDESOL - воспламеняющийся продукт и не должен применяться рядом с источниками открытого огня в закрытых помещениях и там, где есть недостаток воздуха;

- битумное покрытие может быть покрашено спустя несколько месяцев после нанесения. Этот период должен быть достаточным для выделения из состава INDESOL субстрата гидрокарбоната.

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66