VAPORDIFFUSER

Эластопластомерная полимерно-битумная мембрана с битумными заклепками на внутренней стороне мембраны для пароизоляции кровель над влажными помещениями.

ПРОБЛЕМА

Полное приклеивание гидроизоляционного слоя на влажную бетонную или битумосодержащую поверхность в плохих условиях может привести к образованию вздутий. Появление вздутий (пузырей) обычно приводит к негативным воздействиям со всем кровельным ковром спустя какое-то время. Закрепление мембраны в определенных местах через перфорированные листы может быть невозможным, и может привести к плохому прикреплению гидроизоляционного слоя и возможному срыву мембраны при первом же сильном ветре.

Точечное закрепление мембраны позволяет равномерно распределить механические нагрузки, которым подвергается поверхность.

ОПИСАНИЕ

VAPODIFFUSER – мембрана, созданная итальянской компанией INDEX для решения проблемы паровой диффузии. Мембрана гарантирует оптимальную адгезию на продолжении всего периода   эксплуатации мембраны, даже при нанесении мембраны на  неровные поверхности.

Обратная сторона мембраны, за исключением мест для нахлестов, покрыта серией больших битумных заклепок, покрывающих приблизительно 35% поверхности мембраны. Пузырьки выступают на 3.5-4 мм над мембраной. При нанесении мембраны горелкой, пузыри образуют клейкие  битумные заклепки, которые приклеиваются даже к неровной поверхности.

Мембрана удерживается на поверхности с помощью битумных заклепок. Воздушное пространство, образуемое между гидроизоляционным слоем и поверхностью, в виде объемных и разветвленных каналов, служит для вывода влаги. Такой метод является более эффективным, чем традиционный метод отделения влаги с использованием перфорированных листов. При нагревании пузырьков, клеящая площадь мембраны увеличивается на 40%. Клеящая поверхность при таком закреплении становится больше, чем при использовании перфорированных листов, при которых клеящая поверхность мембраны составляет не более 20%. Все битумные заклепки, прикрепляясь к поверхности, надежно фиксируют мембрану, даже на неровной поверхности.  В то же время  при нанесении перфорированных листов на неровную поверхность не гарантируется прочного закрепления мембраны и создается угроза срыва мембраны сильным порывом ветра. Заклепки VAPORDIFFUSER расположены более близко друг к другу, чем углубления на перфорированных листах, а механические нагрузки, поступаемые от поверхности, распределяется более равномерно.

VAPORDIFFUSER – очень толстая мембрана. Образуемый ею гидроизоляционный слой составляет 5мм (толщина перфорированного листа меньше 1.5 мм). Хорошее прилипание к поверхности делает возможность нанесения VAPORDIFFUSER  на крыши с большим процентом скоса (до 40%), без механической фиксации.

Мембрана VAPORDIFFUSER усилена не подверженной процессу гниения стеклотканью. Изнаночная сторона мембраны покрыта пленкой FLAMINA, а лицевая сторона покрыта сериграфическим тальком.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мембрана VAPORDIFFUSER используется как на новых поверхностях, так и при их восстановлении; на сырых поверхностях, где возможно образование пузырей в  гидроизоляционном слое. Мембрана может использоваться как финишное покрытие и наноситься непосредственно на битумную поверхность или  может использоваться для восстановления старого битумного слоя, который утратил свои гидроизоляционные качества. Пары воды удаляются с помощью аэраторов, которые легко установить в мембране VAPORDIFFUSER. Мембрана может применяться  на изоляционных поверхностях, которые могут подвергаться движению, повреждая тем самым гидроизоляционный слой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

VAPORDIFFUSER – наносится на поверхность с помощью горелки встык. После нанесения мембраны на швы наплавляются  полосы гидроизоляционной мембраны шириной 14 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИКИ

| Укрепление | Стеклоткань |
| --- | --- |
| Вес | 4.000 г/м2 |
| Количество пузырьков/м2 | 156,7 |
| Толщина кромки | 3мм+/-0,2 мм |
| Ширина кромки | 70 мм |
| Толщина (максимальная) | 6+/- 0,5 мм |
| Адгезия к бетону | 100 kПa |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66