| # POLIDUR PRIMER |  |
| --- | --- |
| Полиуретановая грунтовка на синтетическом растворителе |  |

## ПРОБЛЕМА

Укладка облицовочных материалов на влажные и недостаточно прочные поверхности требует предварительной подготовки.

## ОПИСАНИЕ

POLIDUR PRIMER – грунтовка на основе полиуретановых смол. Имеет высокие связующие, укрепляющие и изоляционные свойства.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

POLIDUR PRIMER используется как укрепляющая грунтовка для осыпающихся цементно-песчаных оснований и как барьер от сырости перед использованием 2-х компонентных клеев на эпоксидно-полиуретановой основе.

## РАСХОД

Расход в зависимости от пористости оснований составляет 200-250 г/м2.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт готов к применению. POLIDUR PRIMER наносится щеткой или кистью в один слой (для укрепления непрочных оснований) или два слоя (для изоляции от влаги).  Второй слой наносится на еще свежий первый слой.

После использования POLIDUR PRIMER держите упаковку плотно закрытой, так как продукт реагирует на влагу.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- POLIDUR PRIMER содержит огнеопасные компоненты;

- Рабочее помещение должно хорошо проветриваться;

- Работайте в защитных перчатках и очках.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внешний вид | жидкость |
| --- | --- |
| Цвет | Прозрачно-коричневый |
| Удельный вес | 0.9 кг/л |
| Время затвердевания | 24 часа |
| Упаковка | Ведро, 10 л |
| Срок хранения в оригинальной упаковке | 12 месяцев |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66