| SELFTENE |  |
| --- | --- |
| Самоклеящаяся эластомерная полимерно-битумная гидроизоляционная мембрана. |  |

ПРОБЛЕМА

Как нанести толстые, профессиональные, усиленные мембраны без использования нагрева, расплавленного битума или других клеевых составов?

Гидроизоляция поверхностей толстыми, усиленными мембранами без применения открытого огня, расплавленного битума или другого вида клея. В некоторых областях промышленности (газовое, нефтяное и т.п.) всегда стоит проблема возникновения пожаров или взрыва при выполнении ремонтно-строительных работ; также часто возникают проблемы при гидроизоляции поверхностей, которые не могут контактировать с огнем, нагретыми веществами или клеевыми составами.

ОПИСАНИЕ

Толстые, самоклеящиеся, усиленные мембраны серии SELFTENE наносятся на поверхности при положительной температуре окружающей среды. Для приклеивания данных мембран не требуется дополнительных материалов или условий, при температуре окружающей среды меньше + 100С необходимо обеспечить приток теплого воздуха к клеящему слою. При производстве данных мембран используется эластомерная полимерно-битумная смесь, приготовленная из дистиллированного битума с добавлением термопластичных добавок на основе стирол бутадиен стирола (SBS). Мембраны усилены композицией нетканого полиэстера, стабилизированного стекловолокном, за счет данного усиления мембраны обладает высокой механической прочностью и превосходными показателями стабильности при высоких температурах.

Нижняя сторона мембран серии SELFTENE покрыта специальной эластомерной массой, которая при нажатии приклеивает мембрану к основе при  положительной температуре окружающей среды. Данная масса состоит из смеси отборных битумов Венесуэлы, клеящих смол и термопластичных эластомерных полимеров.  Применение специальных битумов гарантирует долговечные клеящие свойства. На графике показаны изменения клеящих свойств стандартных самоклеящихся мембран и мембран серии SELFTENE в течении долгого времени складирования.

К тому же, клеящая масса мембран SELFTENE содержит в своей формуле незамерзающие полимеры, которые позволяют наносить SELFTENE также и при низких температурах. На графике видно, что адгезионные показатели SELFTENE стабильны в широком диапазоне температур. Оптимальные характеристики мембран SELFTENE при холодной погоде однако не означают, что самоклеящиеся мембраны можно применять в холодное время года без выполнения предосторожностей. При температурах воздуха ниже +100С немаловажное значение имеет влажность воздуха. Минимальная температура нанесения самоклеящихся мембран  +50С.

Клеящий слой мембран SELFTENE защищен силиконовой пленкой, которая в процессе нанесения удаляется. Также верхняя сторона мембраны SELFTENE BASE/P защищена силиконовой пленкой. С боковых сторон данной мембраны имеются дополнительные самоклеящиеся швы, как на нижней, так и на верхней стороне мембраны.

После удаления верхней силиконовой пленки на SELFTENE BASE/P может быть наплавлен следующий слой гидроизоляции.

Верхняя сторона мембраны MINERAL SELFTENE/P покрыта слоем защитной минеральной посыпки, кроме боковых швов, которые покрыты силиконовой пленкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мембраны SELFTENE применяются для нанесения толстых гидроизоляционных армированных слоев в случаях, когда невозможно применения открытого пламени (экструдированный пенополистирол, дерево и т.п.).  А также в случаях, когда применение открытого пламени может быть опасным для исполнителей работ (плохо вентилируемое  узкое помещение). MINERAL SELFTENE/P можно оставить видимым, в то время когда SELFTENE BASE/P не должен контактировать с прямым солнечным излучением, он может служить основой следующего гидроизоляционного слоя.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Мембраны SELFTENE прилипают ко всем основным строительным материалам: металлические поверхности, дерево, монтажная пена, экструдированный пенополистирол, вспененный пенополиуретан и т.п.. При нанесении на пористые или рыхлые поверхности необходимо на поверхность нанести битумный праймер INDEVER.

- При заводе мембраны на вертикальные поверхности необходимо применить механическое крепление;

- При уклонах поверхностей более 15 % гидроизоляционное покрытие должно быть просчитано и при необходимости применяется механическое крепление;

- Рулоны должны складироваться в заводской упаковке в сухом месте;

- Вынимать рулон из упаковки следует только перед нанесением;

- Данные полимерно-битумные мембраны термопластичны, так что при жаркой погоде они становятся более мягкие, а на холоде становятся более жесткими, а адгезионные характеристики могут уменьшиться;

- Минимальная температура нанесения самоклеящихся мембран +50С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  | SELFTENE BASE/P | MINERAL SELFTENE/P |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина, мм | 30 | 40 |
|  | Удельный вес, кг/м3 | 3.0 | 4.0 |
|  | Пластическая стабильность при температуре +1000С | Стабилен | стабилен |
|  | Эластичность при отрицательных температурах | -250С | -250С |
|  | Усилие на разрыв, Н/ 5 см продол. попереч. | 500 400 | 500 400 |
|  | Удлинение при разрыве, % продол. попереч. | 40 40 | 40 40 |
|  | Упаковка, рулон | 1х10 м | 1х10 м |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66