| FLEXBOND MAXI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эластичный клей повышенной прочности для кладки плитки и камня больших размеров |  |  |
| Цвет | белый или серый |  |
| Состав | цемент, отборный кварцевый песок, специальные смолы |  |
| Исходное состояние | сухой порошок |  |
| Класс EN 12004 | С2ТЕ |  |
| Класс EN 12002 | S2 |  |
| Упаковка | мешок, 25 кг |  |

ПРОБЛЕМА

Для укладки керамической плитки большого формата с большими допусками по толщине и на неровных основаниях требуется клей, способный поддержать толщину клеевого состава и имеющий повышенные прочностные характеристики.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

FLEXBOND MAXI предназначен для укладки снаружи и внутри помещения клинкерной плитки и керамогранита большого формата, натурального камня и плит с допусками по толщине, а также для кладки плитки на неровных основаниях, гладком бетоне и нагревающихся поверхностях.

РАСХОД

Расход FLEXBOND MAXI составляет 5-10 кг/ м2 в зависимости от ровности основания и типа облицовочного материала.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищенной от грязи, пыли и масел.

Гипсовые поверхности, безводные, быстровысыхающие стяжки должны быть предварительно обработаны грунтовкой (PRIMER-FIX).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Содержимое упаковки FLEXBOND MAXI (25 кг) смешать с 26 % чистой воды (6,5 л) до консистенции пасты без комков. Через 5-10 мин. перемешать еще раз, не добавляя воды.

ПРИМЕНЕНИЕ (СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ)

FLEXBOND MAXI наносится зубчатым шпателем с полукруглым зубом от 20 до 25 мм.

При применении снаружи, с целью повышения морозоустойчивости, необходимо нанести слой смеси на обратную сторону плитки. Это предотвратит проникновение воды в микропоры, ее дальнейшее замерзание и расширение.

Плитка при укладке равномерно придавливается в клей, чтобы гарантировать полный контакт с клеем. При укладке плитки необходимо учитывать время работы с клеевым составом и не допускать на поверхности клеевого состава «корочки».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Удельный вес порошка | 1,45 кг/дм3 |
| --- | --- |
| Время жизни раствора | 8 часов |
| Температура применения (при которой наносится раствор) | +5оС...+40оС |
| Время подгонки плитки (камня) при T=200С | 35 мин. |
| Время схватывания | 20 мин. |
| Заделка швов | через 24 часа |
| Возможность хождения по вымощенной поверхности (полы) | через 24 часа |
| Температура использования (эксплуатации поверхности) | -30оС...+90оС |
| Сопротивление на отрыв через 28 дней | 22 кгс/см2 |
| Срок хранения | 12 месяцев |

РЕКОМЕНДАЦИИ

С целью достижения хорошего эстетического эффекта рекомендуется заполнить межплиточные швы затиркой FUGOCOLOR необходимого цветового оттенка.

ВНИМАНИЕ:

- Не применять раствор при температуре ниже +5оС

- В случае низкой температуры основания повышается время работы с клеевым составом

- Защищать от мороза и высокой температуры до полного высыхания раствора

- Не добавлять воду в раствор после его первоначального смешивания, это может изменить его характеристики

- При приготовлении раствора предохранять глаза от попадания смеси

- Смесь хранить в сухом месте

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает прочное, эластичное скрепление облицовочного материала больших форматов с различными поверхностями, в том числе подверженными объемным изменениям

- Высокая адгезия

- Удобен в обращении и легок в применении

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66