PROMINENT ALU

Эластопластомерная полимерно-битумная гидроизоляционная мембрана с ячейками, содержащими клеящее вещество, на лицевой стороне для приклейки теплоизоляционных панелей

ПРОБЛЕМА

Не всегда есть возможность закрепить теплоизоляционный слой, а расплавленный битум (по практическим причинам и по причинам безопасности), используется в наши дни все реже и реже. Холодное нанесение требует длительного времени, а содержащиеся в таких материалах  растворители, вредны для окружающей среды. Поэтому очень часто теплоизоляционные панели просто втапливаются в верхний слой пароизоляционной мембраны, предварительно разогретой пропановой горелкой. Очень часто такое нанесение не может удовлетворить, особенно в тех местах, где поверхность, на которую наносится мембрана не ровная или где мембрана имеет недостаточный битумный слой. В результате такого нанесения может быть легко поврежден пароизоляционный слой, либо из-за недостаточного закрепления покрытие может быть сорвано сильным порывом ветра.

ОПИСАНИЕ

PROMINENT ALU – пароизоляционная мембрана, разработана компанией INDEX, для решения проблем гидроизоляции, где теплоизоляционные панели наносятся без использования битума или клея.

Ячейки на верхнем слое PROMINENT ALU содержат клей – специальный термопластичный клей горячего применения, который легко плавится горелкой и надежно прикрепляет изоляционные панели.

Ячейки, содержащие клей, на верхнем слое  PROMINENT ALU имеет толщину 3  3,5мм, как при клеевом нанесении зубчатым шпателем. После того как пламя размягчило клей, изоляционные панели легко выравниваются, благодаря большей толщине, неровные участки выравниваются.

PROMINENT ALU имеет две продольные полосы для нахлестов, которые при соединении образуют почти такую же толщину, что и верхняя часть мембраны, делая поверхность ровной, без провалов в области нахлестов.

PROMINENT ALU позволяет не терять времени на ожидание, когда материал «схватится», как это бывает при холодном нанесении; работая с  PROMINENT ALU у вас нет риска возникновения пожара, при наплавлении битума. Все это в совокупности снижает потери и угрозу загрязнения окружающей среды.

Ячейки на верхней стороне  PROMINENT ALU имеют высокую точку размягчения, которая выше 1400С, этот показатель выше, чем у оксидированных битумных мембран, используемых для соединения панелей вместе с хорошим прилипанием к поверхности (около 40%), что гарантирует желаемое нанесение на любую наклонную поверхность. С PROMINENT ALU нет необходимости в других материалах, так как в одном материале соединены клей и пароизоляция.

PROMINENT ALU – мембрана укреплена стеклотканью в сочетании с 60-микронным слоем алюминиевой фольги и представляет общий паровой барьер.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мембрана PROMINENT ALU – это комбинированная мембрана пароизоляции и клея для теплоизоляционных панелей. Рекомендуется использовать теплостойкие панели, достаточно плотные, чтобы гарантировать долгий срок службы.

PROMINENT ALU используется на крышах зданий подверженных высокой влажности: прачечные текстильные предприятия и т.д., а также в зданиях с воздушным кондиционированием с влажностью выше 80% при 200С.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Мембрана PROMINENT ALU полностью прикрепляется к поверхности, при помощи горелки, укладываясь с нахлестами. В длину мембрана наносится встык, без нахлестов. Поверх шва наносится полоска из мембраны (Defend 3, Nova V3), шириной не более 14 см. Теплоизоляционные панели наносятся на мембрану PROMINENT ALU, нагревая верхний слой мембраны горелкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | PROMINENT ALU |
| --- | --- |
| Армирование | Стеклоткань и алюминиевая фольга |
| Толщина алюминиевой фольги | 60 микрон |
| Количество зубчиков (пузырьков) | 147,2 на м2 |
| Диаметр пузырьков | 18 мм |
| Толщина кромки, мм | 3,3+/-0,2 |
| Ширина нахлеста, мм | 60мм |
| Толщина ячеек, мм | 5,5+/-0,5 |
| Толщина мембраны, мм | 2,2+/-0,2 |
| Паропроницаемость | > (паронепроницаем) |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66