POLIPIOMBO

Звукоизоляционная мембрана, не имеющая "критической частоты" в слышимом диапазоне частот

ПРОБЛЕМА

На определенных частотах, называемых  «критическими», в однородном материале образуется так называемая «дыра» в звукоизоляции. Если эта «дыра» находится в диапазоне частот, хорошо улавливаемых человеческим ухом (шум, музыка и т.д.), то это значительно ухудшает  звукоизоляцию помещения.

Значение "критической" частоты зависит от веса перегородки  и материала, из которого она выполнена. При этом ухудшение  звукоизоляции для традиционных строительных материалов (бетон, кирпич, гипс и т.д.) при "критической" частоте может составлять от 6 до 10 дБ. Некоторые материалы, имеющие высокую рассеивающую способность, такие как свинец, резина или новый материал POLIPIOMBO, не имеют акустических «дыр» в диапазоне частот, улавливаемых человеческим ухом.

ОПИСАНИЕ

POLIPIOMBO – это  мембрана с высокой плотностью, обладающая звукоизоляционными  свойствами свинца, но не содержащая его.   POLIPIOMBO имеет покрытие из полипропиленовой ткани с обеих сторон, что гарантирует хорошее сцепление с различными синтетическими клеями и клеями на базе гидравлических вяжущих.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал POLIPIOMBO используется в строительстве для улучшения звукоизоляционных свойств перегородок и перекрытий. Кроме того,  POLIPIOMBO может заменить слой изолирующей штукатурки внутренних поверхностей двойных перегородок.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный материал  прикрепляется к стенам или перегородкам с помощью клеящего состава FONOCOLL, а стыки проклеиваются монтажным скотчем. Ширина 60 см используется для перегородок  из гипсокартона, существует также ширина 120 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Толщина, мм: | 3 - 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина, см: общая | 60 - 120 |
|  | "Критическая" частота | > 85000 Гц |
|  | Паропроницаемость | 100000 μ |
|  | Водонепроницаемость | Абсолютная |
|  | Теплопроводность, Вт/м0К | 0,170 |
|  | Упаковка: рулон, м | 0,6 х 11,5; 0,6 х 8,5; 1,2 х 11,5; 1,2 х 8,5 |

Величина индекса изоляции воздушного шума (Rw) стен, изолированных с помощью совместно примененных  материалов POLIPIOMBO, «ЭКОТИШИНА» , составляет:

| Структура стены | Толщина стены, мм | Толщина контрперегородки, мм | Rw, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| Перегородка на самонесущем металлическом профиле 40 мм, 2 листа гипсокартона по 13 мм, заполнение POLIPIOMBO + «ЭКОТИШИНА» | 70 | --- | 42 |
| Пенобетон толщиной 250 мм + контрперегородка на самонесущем металлическом профиле 40 мм, 1 лист гипсокартона 13 мм, заполнение POLIPIOMBO + «ЭКОТИШИНА» | 307 | 57 | 48 |
| Кирпич толщиной 250 мм + контрперегородка на самонесущем металлическом профиле 40 мм, 1 лист гипсокартона 13 мм, заполнение POLIPIOMBO + «ЭКОТИШИНА» | 307 | 57 | 58 |
| Монолитный бетон толщиной 250 мм + контрперегородка на самонесущем металлическом профиле 40 мм, 1 лист гипсокартона 13 мм, заполнение POLIPIOMBO + «ЭКОТИШИНА» | 307 | 57 | 59 |

При использовании двух листов гипсокартона вместо одного индекс изоляции воздушного шума стен увеличится на 4-5 дБ.

Приведенные показатели индекса изоляции воздушного шума стен с помощью материалов POLIPIOMBO и «ЭКОТИШИНА» подтверждены Научно-исследовательским институтом строительной физики РААСН ( Протокол № 31310 от 22 октября 2003 года; дополнение №05/695-31 от 03.08.05 г.).

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66