| FLEXTER TESTUDO |  |
| --- | --- |
| Эластопластомерная гидроизоляционная мембрана |  |

ОПИСАНИЕ

FLEXTER  TESTUDO - мембрана, усилена нетканой непрерывной полиэстеровой  материей SPUNBOND. Верхний лицевой слой обработан тальком по запатентованной технологии. Такой метод обработки обеспечивает легкость разворачивания мембраны и ее окрашивания. Верхний лицевой слой минеральной мембраны защищен минеральной крошкой, которая соединяется и наносится при помощи нагревания.

Мембрана производится с кромкой , шириной 100 мм вдоль одной стороны, которая не покрыта минеральной посыпкой, что обеспечивает безупречный нахлест.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой, гладкой, без неровностей и сколов. Перед нанесением рулона поверхность необходимо высушить. Время высыхания зависит от погоды и колеблется от 8 дней до 3 недель. Затем основание, на которое наносится мембрана, грунтуется битумным праймером.

НАНЕСЕНИЕ

FLEXTER  TESTUDO - обладает отличной эластичностью при низких температурах и высокой механической прочностью. Это означает, что мембрану можно использовать для гидроизоляции крыш, сделанных из бетона, бетонной плиты, металла или дерева.

Стабильность при низких и высоких температурах позволяет использовать мембрану в холодном и тропическом климате. Отличное  приклеивание к поверхности и по швам дает возможность закрепить мембрану горелкой или при помощи механического фиксирования. Крепление укладываемой мембраны производится с помощью пропановой горелки, ножа и шпателя с закругленной кромкой.

В зависимости от конструкции, мембрана может закрепляться полностью, точечно или укладываться свободно. Рулон укладывается на основу стороной покрытой пленкой Фламина с тиснением. Нижняя сторона мембраны разогревается до 150оС, при этом, пленка и нижний слой битума оплавляется, рулон медленно разворачивается и приклеивается к основе. При точечном креплении, пламенем горелки воздействуют только на точки, подлежащие креплению, или используют вспомогательную мембрану PERFOBASE.

Правильный выбор температуры для прикрепления мембраны определяется расплавлением защитной пленки Фламина.

Мембрана должна иметь боковой нахлест 100 мм и торцевой 150 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Мембрана не содержит угольной смолы;

- Мембрана не содержит асбестов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Толщина | 4+0,2 мм |
| --- | --- |
| Масса на м2 | 4 кг/м2 + 5% |
| Стабильность формы | выше 140ОС |
| Вертикальное проскальзывание при высокой температуре | стабильное |
| Эластичность при низких температурах | -15ОС |
| водная непроницаемость | абсолютная |
| паровая проницаемость | > 20.000 |
| предел прочности продольное поперечное | 900 N / 5 cм. 700 N / 5 cм. |
| Относительное удлинение до разрыва | 50% |
| Срок службы, не менее | 20 лет |
| Размер рулона, м | 1х10 |
| Количество рулонов на поддоне | 24 |

Материал соответствует стандартам ISO 9001, 14001 и сертифицирован Центром госсанэпидемнадзора РФ.

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66