| КОНВЕНТ FLEX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эластичный клей для керамической плитки, керамогранита и натурального камня |  |  |
| Цвет | серый |  |
| Состав | портландцемент, кварцевый песок, модифицирующие компоненты компаний Bayer AG, Hercules, Tylose, Wacker Polymer Systems |  |
| Исходное состояние | сухой порошок |  |
| ГОСТ | 31357-2007 |  |
| Упаковка | 25 кг |  |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обеспечивает прочное, эластичное скрепление керамической плитки, керамогранита и натурального камня с  различными поверхностями, в том числе подверженными объемным изменениям и  термическим воздействиям;

- позволяет быстро производить кладку материалов на уже существующее старое покрытие  без его предварительного удаления;

- отсутствие вертикального скольжения;

- влагостойкий;

- морозостойкий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- как внутри, так и снаружи помещений;

- на горизонтальных и вертикальных поверхностях (полах, стенах, потолках и т.п.).

| Внутри помещений |  | снаружи помещений |
| --- | --- | --- |
| СТЕНЫ | ПОЛЫ | ТЕРРАСЫ, ФАСАДЫ, БАЛКОНЫ |
| - штукатурка на цементной основе - штукатурка на гипсовой основе - литой вибробетон - гипсокартон - старые керамические покрытия - изоляционные панели - окрашенные поверхности | - стяжка на цементной основе - бетонные перекрытия - существующие цементные полы - безводные стяжки - нагревающиеся стяжки - старые керамические покрытия | - штукатурка на цементной основе - стяжка на цементной основе - литой вибробетон |

| РАСХОД ПОВЕРХНОСТЬ | ШПАТЕЛЬ |  | РАСХОД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  225 см2 |  | зубчатый шпатель 4 мм |  | 2,5 кг/м2 |
|  450 см2 |  | зубчатый шпатель 6 мм |  | 3 кг/м2 |
|  450 см2 |  | зубчатый шпатель 10мм |  | 4-5 кг/м2 двухстороннее нанесение |

Расход КОНВЕНТ FLEX зависит от:

- размера и толщины плитки;

- вида нанесения (одностороннее или двухстороннее);

- размера зуба шпателя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Перед началом работы поверхность должна быть твёрдой и ровной, очищенной от старой краски, пыли, жировых, масляных загрязнений. Гипсовые и ангидритные быстросохнущие основания необходимо обработать грунтовкой PRIMER FIX.

В случае нанесения на существующее покрытие из глазурованной керамики или особо гладкую поверхность рекомендуется предварительно нанести насечки для лучшей адгезии.

Приготовления раствора

1 кг сухой смеси развести в 0,23-0,27 л чистой водопроводной воды (на 1 мешок 25 кг – 5,75-6,75 л воды). Перемешивание вести вручную или механизированным способом, равномерно засыпая сухую  смесь в воду до получения однородной пастообразной массы.

Раствор выдержать 10 минут, после этого вторично перемешать. Готовый раствор находится в рабочем состоянии не менее 3 часов (при температуре воздуха +20˚С).

Нанесение на основу

Клей КОНВЕНТ FLEX наносится зубчатым шпателем, размер зубца которого зависит от размера плитки. Плитка должна быть уложена в течение 30 минут после нанесения смеси на основу. Выравнивать плитку  можно в течение 40 минут. Работы вести при температуре воздуха от +5 до + 35˚С. Затирка швов на стенах возможна через 8 часов, затирка швов на полах через 24 часа, возможность хождения через 24 часа. Расход: 2,5 – 5 кг/м², в зависимости от формата и типа укладываемого материала.

Заделка швов

Выполнить заделку швов  цементной затиркой FUGOCOLOR , разведенной для увеличения  эластичности и  адгезии   латексной  добавкой FUGOSEAL (30% от веса затирки).

Для получения высокой химостойкости  швы заполняются эпоксидной двухкомпонентной затиркой FUGOPOX AB.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Время жизни раствора, не менее | 3 часов |
| --- | --- |
| Температура применения (при которой наносится раствор) | +5оС...+35оС |
| Время подгонки плитки (камня) при T=+200С | 30-40 мин. |
| Время открытого слоя | 20-30 мин. |
| Заделка швов (стены) | Через 8 часов |
| Возможность хождения по вымощенной поверхности (полы) | Через 24 часа |
| Рабочая нагрузка при Т=+230С, не ранее | 14 дней |
| Температура использования (эксплуатации поверхности) | -30оС...+90оС |
| Сопротивление на отрыв через 28 дней (EN 1384) | Не менее 1,5 МПа |
| Срок хранения | 12 месяцев |

РЕКОМЕНДАЦИИ

При облицовке бассейнов, для приготовления клеевого раствора следует смешать  2,5 кг  латексной добавки ELASTOBOND c 3,25-4,25 л чистой воды для затворения мешка 25 кг. При меньшем использовании сухой смеси пропорция сохраняется.

ВНИМАНИЕ:

- не применять раствор при температуре ниже +5оС;

- защищать от мороза и высокой температуры до полного высыхания раствора;

- не добавлять воду в раствор после его первоначального смешивания, это может изменить его характеристики;

- смесь хранить в сухом месте;

- хранить в местах недоступных для детей;

- продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой имеет щелочную реакцию;

- при работе соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки, избегать попадания продукта на кожу и в глаза;

- при попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66